GTI EL5 CONNECT

Le revêtement de sol sélectionné est une dalle amovible en PVC flexible, hétérogène, de 6mm d'épaisseur, renforcée par une double grille de fibre de verre, de type GTI EL5 CONNECT.

Les dalles sont installées par système de connexion par queues d’aronde.

GTI EL5 Connect a une surface de 2mm homogène fabriquée par un procédé de pressage en continu, de groupe d’abrasion P.

Le revêtement apporte une excellente résistance aux charges statiques et roulantes (le sol est classé 34-43 selon la norme EN 649). Ce revêtement est certifié NF UPEC.

Le revêtement est doté en usine d’un traitement de surface dernière génération à base de polyuréthane doublement réticulé UV et Laser de type Evercare™ facilitant l’entretien et résistant aux tâches comme la bétadine, l’éosine, les solutions hydro alcooliques, ainsi qu’aux procédés de décontamination. Ce traitement évite toute application d’une émulsion acrylique durant toute la durée de vie du produit.

L’encapsulage des granulés dans l’épaisseur du produit et les vernis d’envers et de surface conducteurs lui confèrent des propriétés électriques conductrices invariables dans le temps :

•	5x104 ≤ Rt ≤ 106 selon la norme EN 1081

•	Rt ≤ 108 selon la norme CEI 61340-4-1

Le revêtement a des propriétés antistatiques permanentes avec un potentiel de charge inférieur à :

•	2000V selon la norme EN 1815

•	100V selon la norme CEI 61340-4-5

Il sera composé de 35 % de matières minérales, de 25% de matières inépuisables. Il utilisera 100% de recyclés contrôlés. Il sera exempt de métaux lourds et de CMR 1 & 2. Les émissions dans l’air de TVOC à 28 jours (NF EN 16000) du revêtement sélectionné sont < 10 µg / m³.

Complément de gamme pour des finitions parfaites : GTI EL5 Connect ACCESS (rampe d'accès) et GTI EL5 Connect CORNER (finitions d'angles de la rampe d’accès).