CREATION 30 est un revêtement de sol synthétique, décoratif, flexible, non chargé de Groupe T d’abrasion, disponible en lame et en dalle à bords chanfreinés. Il est constitué d'une couche d'usure de 0,3 mm, d'un film décors et de la technologie "Resilient Confort Core" pressé et grainé sous haute pression pour un meilleur confort en surface. L'épaisseur totale est de 2 mm.

Il bénéficie d'un traitement de surface polyuréthane réticulé (de type PUR+ MATT) facilitant l’entretien et évitant l’application d’une émulsion acrylique lors de la mise en service.

CREATION 30 est un produit à coller, bénéficie du classement U2sP3E2C2 et est certifié QB-UPEC. Il est classé Bfl -s1 selon la norme feu EN 13501-1.

CREATION 30 ne contient pas de phtalate (sauf contenu recyclé). Il est 100% recyclable et contient 35% de contenu recyclé. Il est conforme à la réglementation REACH. Les émissions dans l’air de TVOC à 28 jours (NF EN 16000) sont < 10 µg/m3 et sont classées A+ (la meilleure classe) dans le cadre de l’étiquetage sanitaire.