# Le revêtement sélectionné est une dalle PVC souple présentant un contraste tactile pour l’éveil de la vigilance des personnes à mobilité réduite de type ALERTILE.

# Il est constitué d’une couche 8 mm colorée dans la masse comprenant une semelle de 3 mm et des plots de 5 mm conformément à la norme NF P98-351.

# ALERTILE est disponible en format 838 x 426 mm / 1363 x 426 mm.

# Le revêtement est soudable à chaud avec les revêtements de sol et cordon de soudure Gerflor afin de pouvoir assurer une parfaite étanchéité et garantir l’hygiène. Les 3 coloris disponibles permettront de créer un contraste visuel avec le sol conformément aux recommendations légales.

# Il bénéficie d’un classement de réaction au feu Cfl-s1 selon la norme EN13501.

Il présente une très bonne résistance au trafic en usage intérieur.

# ll sera exempt de composés CMR 1 & 2 et sera 100 % conforme à Reach.

# Les émissions dans l’air de TVOC à 28 jours (NF EN 16000-6) de ce revêtement seront classées A+ (la meilleure classe) dans le cadre de l’étiquetage sanitaire français.

# Le revêtement ALERTILE est 100% recyclable. Les chutes de pose peuvent être collectées et recyclées au travers du programme Gerflor Seconde Vie.