Mipolam Cosmo

Le revêtement de sol sélectionné MIPOLAM COSMO est un revêtement PVC

homogène monocouche pressé en lès de 2m avec une épaisseur de

2mm et un poids ≤ 3000g.

Le décor dans la masse est de type semi-directionnel disponible en 10 références offrant un large choix de coloris avec une finition mate.

Ce revêtement est particulièrement indiqué pour les locaux collectifs, et facilite

le traitement des remontées en plinthe, des angles et des soudures.

Le revêtement est doté en usine d’un traitement de surface dernière génération à base de polyuréthane doublement réticulé UV et Laser de type Evercare™ résistant aux taches des produits hospitaliers comme la Bétadine, l’éosine, les solutions hydro alcooliques, facilitant l’entretien et limitant l’usure liée au quotidien.

Ce traitement évite toute application d’une émulsion acrylique durant toute

la durée de vie du produit.

Il est composé de 45% de matières minérales, de 22% de matières inépuisables

et d’au moins 25% de recyclés 100% contrôlés. Il est exempt de formaldéhyde,

de métaux lourds et de CMR 1 & 2 ou vPvB (très persistantes et très bio

accumulatives) ou PBT (persistante, bio accumulative et toxique) ; les produits

GERFLOR sont donc conformes a REACH. Les émissions dans l’air de TVOC a

28 jours (NF EN16000) du revêtement sélectionné sont en dessous des seuils de détection (< 10 μg / m3) et sont classées A+ (la meilleure classe) dans le cadre de l’étiquetage sanitaire.

Selon la norme ISO21702, Mipolam Cosmo a une activité anti-virale contre les coronavirus humains : il réduit le nombre de virus de 99,7% après 2h00.

Selon la norme ISO22196, Mipolam Cosmo a une activité anti-bactérienne contre E. coli, S. aureus et MRSA de 99% après 24h00.

MIPOLAM COSMO est 100% sans phtalate et 100% recyclable.

Ce revêtement est antistatique (<2kV) et sa résistance au poinçonnement rémanent est ≤ 0,02 mm à 150 mn selon la NF EN 433.

Le revêtement satisfait aux exigences U4P3E2/3C2, à la norme EN ISO 10581 avec

un taux de liant type I, est certifié  et classé Bfl-s1 selon la norme

EN 13501-1.