MIPOLAM EL5 est un revêtement vinyle homogène conducteur compact disponible en rouleau.

Les 2 mm d’épaisseur du produit incorporent des granulés conducteurs compactés dans la masse ainsi qu’un envers conducteur lui assurant des propriétés électriques conductrices optimales et invariables dans le temps.

Ce revêtement est en permanence antistatique (<100 V) et agit comme un conducteur électrique permanent 104≤R≤106  et est conforme à la EN1081.

Le revêtement est doté en usine d’un traitement de surface dernière génération à base de polyuréthane doublement réticulé UV et Laser de type Evercare™ résistant aux taches des produits hospitaliers comme la bétadine, l’éosine, les solutions hydro alcooliques, facilitant l’entretien et limitant l'usure liée au quotidien.

Ce traitement évite toute application d’une émulsion acrylique durant toute la durée de vie du produit.

Selon la norme ISO21702, Mipolam Elegance EL5 a une activité anti-virale contre les coronavirus humains : il réduit le nombre de virus de 99,7% après 2h00 et 99.9% après 5h.

Selon la norme ISO22196, Mipolam Elegance EL5 a une activité anti-bactérienne contre E. coli, S. aureus et MRSA de 99% après 24h00.

Sa résistance au poinçonnement rémanent est ≤ 0,02 mm à 150 mn selon la  NF EN 433.

Le revêtement satisfait aux exigences U4P3E2/3C2, à la norme EN ISO 10581 avec un taux de liant type II, est certifié , est classé Bfl-s1 selon la norme EN 13501-1.