Creation 70 Clic

Bodenbelag aus PVC, ohne Träger DIN EN ISO 10582, heterogen, mit dessinierter Zwischenschicht, transparenter, ungefüllter Nutzschicht, elastischem Komfortkern und glasfaserverstärktem Kompaktrücken.

Bindemittelgehalt Typ I, produziert mit deinem phthalatfreien Weichmacher,

Emissionsverhalten < 10 µg/m³ TVOC nach 28 Tagen gemäß EN 16000-6,

entspricht den Anforderungen nach FloorScore®,

Mit vertikalem Clic-System für eine schnelle lose Verlegung,

Frei von Schwermetallen und Formaldehyd,

REACH-konform laut Verordnung der Europäischen Union,

Vollständig recycelbar und hergestellt mit mindestens 55 % Recyclinganteil,

Einstufung DIN EN ISO 10874 Klasse 34 (gewerblicher Bereich, sehr starke Beanspruchung)/ Klasse 43 (industrieller Bereich, starke Beanspruchung)

antistatisch, Aufladungsspannung im Begehversuch DIN EN 1815 max. 2 kV,

Trittschallverbesserungsmaß EN ISO 717-2		5 dB,

geeignet für Stuhlrollen DIN EN 12529 Typ W,

Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 	Bfl-s1,

Bewertungsgruppe Rutschgefahr R10 ASR A1.5/1,2 / BGR 181

Gute Beständigkeit gegen Chemikalien ISO 26987,

geeignet für Warmwasserfußbodenheizung,

Wärmeleitfähigkeit ISO 10546	0,25 W/(mK)

Gesamtdicke ISO 24346		 6,0 mm,

Nutzschichtdicke ISO 24340	 0,70 mm,

in Fliesen/ Planken, Abmessungen ISO 24342	214 x 1239  mm 		(Format entsprechend der Verfügabrkeit

242 x 1461 mm 		bei den Designs auswählen)

391 x 729 mm

Flächengewicht ISO 23997	9850 g/m²

Resteindruck ISO 24343-1		≤ 0,10 mm

Maßstabilität (durchschnittl. Messwert)	ISO 23999			≤ 0,05 %

mit Druckdessin, in Holz- oder Steinoptik (Optik auswählen)

Oberfläche strukturiert, mit gefasten Kanten für eine realistische Optik in der Fläche,

Lichtechtheit EN 20 105 – B02	≥Stufe 6

mit werkseitiger PUR+ MATT Oberflächenvergütung zur einfachen Reinigung und Pflege,

Wegen Farbkonzept Farbton nach NCS-Farbcode	…………………………………………..,NCS Farbcode des Belages eintragen

Wegen Beleuchtungskonzept geforderter Lichtreflexionswert  ……………………………….., Angabe LRV des Bodenbelages

Fachgerecht verlegen auf nach DIN 18365 vorbereiteten Untergrund nach Empfehlung des Bodesnbelagsherstellers lose verlegen,

Belag, Hersteller/Typ

'Creation 70 Clic' oder gleichwertig,

Belag, Hersteller/Typ

'.............................................................................................'

vom Bieter einzutragen,

Abrechnungseinheit: m²