Creation 70 Design

Bodenbelag aus PVC, ohne Träger DIN EN ISO 10582, heterogen, mit dessinierter Zwischenschicht,

transparenter, ungefüllter Nutzschicht, elastischem Komfortkern und Kompaktrücken,

Bindemittelgehalt Typ I, produziert mit einem phthalatfreien Weichmacher,

Emissionsverhalten < 10 µg/m³ TVOC nach 28 Tagen gemäß EN 16000-6,

Besonders emissionsarmer Bodenbelag gemäß M1-Zertifizierung,

Frei von Schwermetallen und Formaldehyd,

REACH-konform laut Verordnung der Europäischen Union,

Vollständig recycelbar und teilweise hergestellt aus hauseigenem Recyclat,

Einstufung DIN EN ISO 10874 Klasse 34 (gewerblicher Bereich, sehr starke Beanspruchung) / Klasse 43 (industrieller Bereich, starke Beanspruchung)

antistatisch, Aufladungsspannung im Begehversuch DIN EN 1815 max. 2 kV,

Trittschallverbesserungsmaß EN ISO 717-2		4 dB,

geeignet für Stuhlrollen ISO 4918		 Typ W,

Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 	Bfl-s1,

Bewertungsgruppe Rutschgefahr R10	  DIN 51130 / ASR A1.5/1,2 / BGR 181

gut beständig gegen Chemikalien ISO 26987,

geeignet für Warmwasserfußbodenheizung,

Wärmeleitfähigkeit ISO 10456	0,25 W/(mK)

Gesamtdicke ISO 24346		 2,5 mm,

Nutzschichtdicke ISO 24340	0,70 mm,

in Planken und Fliesen, Abmessungen ISO 24342	18,4 x 121,9 cm

23,0 x 150,0 cm

Mix:

7,6 x 91,4 cm

15,2 x 91,4 cm

22,8 x 91,4 cm

61,0 x 61,0 cm

91,4 x 91,4 cm

45,7 x  91,4 cm 		(Format entsprechend der Verfügbarkeit

22,8 x  91,4 cm		bei den Designs auswählen)

Mix:

15,2 x 91,4 cm

30,5 x 91,4 cm

45,7 x 91,4 cm

mit Druckdessin, in Holzoptik / Steinoptik  (Optik auswählen)

Flächengewicht ISO 23997	4.100 g/m²,

Resteindruck ISO 24343-1		≤ 0,10 mm

Maßstabilität ISO 23999		≤ 0,25 %

Lichtechtheit EN 20 105 – B02	≥ Stufe 6

mit strukturgeprägter Oberfläche und gefasten Kanten für eine realistische Optik,

mit werkseitiger, vernetzten PUR-Oberflächenvergütung (Typ PUR+ Matt) zur einfachen Reinigung und Pflege,

Wegen Farbkonzept Farbton nach NCS-Farbcode	…………………………………………..,NCS Farbcode des Belages eintragen

Wegen Beleuchtungskonzept geforderter Lichtreflexionswert  ……………………………….., Angabe LRV des Bodenbelages

auf vollflächig gespachtelten Untergrund, vollflächig kleben, gemäß DIN 18365,

Belag, Hersteller/Typ

'Creation 70 Design' oder gleichwertig,

Belag, Hersteller/Typ

'.............................................................................................'

vom Bieter einzutragen,

Klebstoff, Hersteller/Typ

'Dispersionsklebstoff für PVC-Bodenbeläge' oder gleichwertig,

Belag, Hersteller/Typ

'.............................................................................................'

vom Bieter einzutragen,

Abrechnungseinheit: m²