Mipolam Biocontrol Performance

Elastischer Bodenbelag aus Vinyl nach ISO 10581

homogen, einschichtig, antistatisch.

Er besteht zu 75% aus natürlichen oder erneuerbaren Rohstoffen,

zur Anwendung kommt ein 100 % biologischer Weichmacher.

CE Kennzeichnung vorhanden,

Vollständig recycelbar und teilweise hergestellt aus hauseigenem Recyclat, frei von Schwermetallen.

Es wird ein vollständig phthalatfreier Weichmacher eingesetzt.

Emissionen flüchtiger, organischer Substanzen (VOC) von < 10 µg/m³ nach 28 Tagen gemäß EN 16000-6.

Geeignet für Stuhlrollen EN 12529 Typ W.

Zugelassen für die Konstruktion von Reinräumen nach ISO 3.

Mit monochromem, richtungsfreiem Design.

Mit einer hochwertigen, dauerhaft UV-vernetzten Oberflächenvergütung für geringen Reinigungs- und Pflegeaufwand und ein gutes Kontaminationsmanagement in Reinräumen.

Der Bodenbelag ist besonders beständig gegenüber H2O2 Dekontaminationsverfahren.

Exzellente Dekontaminierbarkeit gemäß ISO 8690.

Lebenslang einpflegefrei und renovierbar.

Der Hersteller des gelieferten Bodenbelages verpflichtet sich, die bei der Verlegung anfallenden Verschnittreste zurückzunehmen, um diese im Rahmen des werkseigenen Programms zum Umweltschutz zu recyceln und bei der Herstellung neuer Beläge wiederzuverwerten. Die Rücknahme erfolgt in Abstimmung mit dem jeweils beauftragten Verarbeitungsbetrieb.

Auswahl aus einer Palette von 15 Farben.

Farbe nach Wahl des AG.

Liefern und fachgerecht verlegen auf nach DIN 18365 vorbereiteten Untergrund, gemäß den Empfehlungen des Bodenbelagsherstellers sowie des Klebstoffherstellers.

Beanspruchungsklasse	ISO 10874			Klassen 34, 43

Einsatzbereich

Gesamtdicke	ISO 24346			2,0 mm

Flächengewicht	ISO 23997			2.580 g/m²

Bindemittelgehalt	ISO 10581			Typ I

Resteindruck	ISO 24343-1			ca. 0,02 mm

Wärmeleitfähigkeit	ISO 10456			0,25 W/(mK)

Brandverhalten	EN 13501-1			Bfl-s1

Begehaufladung	EN 1815			< 2 kV (antistatisch)

Rutschsicherheit	DIN 51130 / BGR 181			R9

Trittschallverbesserung	EN ISO 717-2			ca. 5dB

Lichtechtheit	EN 20 105 - B02			≥ Stufe 7

Chemikalieneinwirkung	EN 423 / ISO 26987			sehr gute Beständigkeit*

Dekontaminierbarkeit	ISO 8690			sehr gut

Antibakterielle Aktivität	ISO 22196			≥ 99 % Wachstumshemmend

(E.coli – S.aureus – MRSA)

* beständig gegenüber nicht färbenden alkoholhaltigen Handdesinfektionsmitteln,
  Haushaltschemikalien und verdünnten Säuren und Laugen bei kurzzeitiger Einwirkung

Klassifikation	Prüfmethode			Einheit		Ergebnis

Norm/Vorschrift

Partikelemission	Fraunhofer Methode			ISO 3

ISO 14644-1

Anionen-Emission	Fraunhofer Methode	µg/m²/h		nicht messbar (bei 23°)

ISO 14644-8

Ammonium N-Emission	ISO 11732			µg/m²/h		nicht messbar (bei 23°)

ISO 14644-8

Ladungspotential	EN 61340-4-5			V		antistatisch

EN 61340-5-1					< 2000

Elektrischer Widerstand	EN 61340-4-1			Ω		isolierend

EN 61340-5-1					> 1011

Reinigungs-	Fraunhofer Methode	%		98,6 % Verringerung

fähigkeitsklasse	VDI 2083 part 9.1				der Partikelkontamination

ISO 14644-9

Chemikalienbeständigkeit	ISO 2812-1					sehr gut

ISO 14644-4/GMP

Anhaften von	Fraunhofer Methode	Stufe		A

Mikroorganismen	ISO 14698-1/GMP

Wirkung von Mikroorganismen-	ISO 846			Stufe		Inert und

auf den Boden	GMP					beständig

Entwicklung von	ISO 846			Stufe		Fungistatisch und

Mikroorganismen	ISO 14698-1/GMP				bakteriostatisch

auf dem Boden

Beständigkeit gegen	Bioquell Verfahren				Keine Veränderung

gasförmiges H2O2	ISO 14644-4/GMP

Klebstoff: Fabrikat/Qualität

m² Bahnen

m² Fliesen

Verschweißen des Bodenbelags mit Gerflor- Mipolam Schweißschnur Ø 4 mm