Saga²

Elastischer PVC-Bodenbelag nach EN 652, mit einer transparenten Nutzschicht, einem Dekorfilm,

und einer kompakten Zwischenschicht und einer Vinyl/Kork-Rückenschicht,

Emissionsverhalten < 100 µg/m³ TVOC nach 28 Tagen gemäß EN 16000-6,

entspricht den Anforderungen nach FloorScore®,

Frei von Schwermetallen und Formaldehyd,

REACH-konform laut Verordnung der Europäischen Union,

Vollständig recycelbar und teilweise hergestellt aus hauseigenem Recyclat,

Einstufung DIN EN ISO 10874 Klasse 34 (gewerblicher Bereich, sehr starke Beanspruchung) / Klasse 42 (industrieller Bereich, normale Beanspruchung)

antistatisch, Aufladungsspannung im Begehversuch DIN EN 1815 max. 2 kV,

Verschleißgruppe		T

Trittschallverbesserungsmaß EN ISO 717-2		15 dB,

geeignet für Stuhlrollen ISO 4918		 Typ W,

Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 	Bfl-s1,

Bewertungsgruppe Rutschgefahr R9/ R10 (je nach Design)	ASR A1.5/1,2 / DIN 51 130 / BGR 181

sehr gut beständig gegen Chemikalien ISO 26987,

geeignet für Warmwasserfußbodenheizung,

Wärmeleitfähigkeit ISO 10456	0,25 W/(mK)

Dicke ISO 24346	 4,6 mm,

Dicke der Nutzschicht ISO 24340	0,70 mm,

in Fliesen, Abmessung 	500,5 x 500,5 mm

Flächengewicht ISO 23997	5.595 g/m²

Resteindruck ISO 24343-1		≤ 0,13 mm

Maßstabilität EN IS 23999 	≤ 0,15 %

Lichtechtheit EN 20 105 – B02	≥ Stufe 6

mit werkseitiger PUR-Oberflächenvergütung Protecsol® für geringen Reinigungs- und Pflegeaufwand,

Wegen Farbkonzept Farbton nach NCS-Farbcode	…………………………………………..,NCS Farbcode des Belages eintragen

Wegen Beleuchtungskonzept geforderter Lichtreflexionswert  ……………………………….., Angabe LRV des Bodenbelages

Fachgerecht auf nach DIN 18365 vorbereiteten Untergrund nach Empfehlung des Bodenbelagsherstellers lose verlegen,

Belag, Hersteller/Typ

'Saga² ' oder gleichwertig,

Belag, Hersteller/Typ

'.............................................................................................'

vom Bieter einzutragen,

Abrechnungseinheit: m² Fliesen