# Le revêtement sélectionné est un revêtement mural PVC souple hétérogène d’une épaisseur totale de 1,5 mm en rouleau de 2 m de large de type MURAL ULTRA DESIGN.

# Il est constitué d’une couche de surface imprimée de 0.10 mm et d’une couche de résistance de 1,4 mm colorée dans la masse qui assurera un rendu parfait des soudures. Cette couche de résistance confère au révêtement MURAL ULTRA DESIGN une bonne résistance aux impacts selon la norme EN 259 assurant la protection du mur.

# Le revêtement est soudable à chaud avec les revêtements de sol Gerflor afin de pouvoir assurer une parfaite étanchéité et garantir l’hygiène.

# Il bénéficie d’un classement de réaction au feu Bs2-d0 selon la norme EN13501.

# Il présente une excellente résistance aux produits chimiques selon la EN 423 ainsi qu’aux produits de décontamination grâce au traitement de surface Protecsol® (ISO classe 3).

# Selon la norme ISO22196, MURAL ULTRA DESIGN a une activité anti-bactérienne contre E. coli, S. aureus et MRSA de 99% après 24h00.

# ll sera exempt de composés CMR 1 & 2 et sera 100 % conforme à Reach.

# Les émissions dans l’air de TVOC à 28 jours (NF EN 16000-6) de ce revêtement seront classées A+ (la meilleure classe) dans le cadre de l’étiquetage sanitaire français.

# Le revêtement MURAL ULTRA DESIGN contient jusqu’à 30 % de recyclés et il est 100% recyclable. Les chutes de pose peuvent être collectées et recyclées au travers du programme Gerflor Seconde Vie.