Taraflex® Bateco

Elastischer Vinyl-Bbodenbelag nach EN 10581, homogen, einschichtig,

zum Abdecken von Sportböden bei außersportlichen Veranstaltungen,

zur losen Verlegung,

zu 100% aus recycelten Produktionsreststoffen,

Einstufung DIN EN ISO 10874 Klasse 34 (gewerblicher Bereich, sehr starke Beanspruchung) / Klasse 43 (industrieller Bereich, starke Beanspruchung)

Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1   Bfl-s1,

Gesamtdicke, EN ISO 24346		 1,5 mm,

in Bahnen, Bahnenbreite EN 24341	 150 cm,

Bahnenlänge EN 24341 bis 30 m produzierbar, Bahnenlänge ……………………………. m, Bahnenlänge eintragen

Flächengewicht EN ISO 23997	2.050 g/m²

Druckfestigkeit EN 1516		≤ 0,5 mm

Rutschhemmung DIN 51130	R10

Farbe	schwarz

Belag, Hersteller/Typ

'Gerflor Taraflex® Bateco' oder gleichwertig,

Belag, Hersteller/Typ

'......................................................'

vom Bieter einzutragen,