Mipolam EL7

MIPOLAM EL7 est un sol souple homogène dissipateur disponible en rouleau et en dalle.

Il s’agit d’un sol de 2 mm d’épaisseur, calandré et pressé. Il possède des propriétés antistatiques permanentes (< 100 V) et agit comme un dissipateur permanent 10^6 < Rt < 10^8 (EN 1081).

Ce sol est traité Evercare® et avec les dernières améliorations en traitement de surface polyuréthane obtenues pas une double réticulation UV. Evercare® évite les taches dues aux produits chimiques utilisés couramment  en santé comme la bétadine, l’éosine ou le gel antibactérien et accroît la durabilité du sol.

Ce traitement s’entretient facilement et ne demande aucune métallisation.

Selon la norme ISO21702, Mipolam EL7 une activité anti-virale contre les coronavirus humains : il réduit le nombre de virus de 99,7% après 2h00 et 99.9% après 5h.

Selon la norme ISO22196, Mipolam EL7 a une activité anti-bactérienne contre E. coli, S. aureus et MRSA de 99% après 24h00.

MIPOLAM EL7 doit être relié à la terre par un feuillard de cuivre pour être au maximum de ses performances.

Il est 100% sans phtalate.

Le produit à une valeur de poinçonnement rémanent de ≤ 0,02 mm (EN ISO 24343-1) et est conforme à la norme EN ISO 10581, possède un taux de liant de type II, est au trafic intense et est certifié Bfl-s1 en résistance au feu.

Le produit a un taux de relachage de VOC <10 µg/m3 (TVOC après 28 jours selon ISO 16000-6).