Le revêtement de sol sélectionné est un revêtement vinyle non chargé, antidérapant (R10), en rouleau, soudable à chaud de type TARASAFE PLUS (épaisseur 2,5 mm).

Il est constitué d'une couche de surface en vynile plastifié avec incrustation de particules de cristaux minéraux, associée à un envers renforcé d'un complexe non-tissé.

Ce revêtement est facile d'entretien pour les zones de trafic intense où l'antidérapance et l'hygiène sont exigées.

Selon la norme ISO22196, il a une activité anti-bactérienne contre MRSA de 99% après 24h00.

Le Tarasafe Plus a un classement U4 P3 E2/3 C2 et est certifié QB UPEC. Il est classé 34-43 selon la norme EN 685.

Il est composé de 18 % de matières minérales, de 30% de matières inépuisables. Il utilise 100% de recyclés contrôlés. Il est exempt de métaux lourds et de CMR 1 & 2. Les émissions dans l’air de TVOC à 28 jours (NF EN 16000) du revêtement sélectionné sont < 100 µg / m³.

Pour répondre à l’exigence UPEC en « Cuisines Collectives et annexes pour utilisation intensive » le TARASAFE SYSTEM PLUS + colle + enduit de nivellement + entreprise de pose agréée Gerflor, aura un classement U4P4S E3 C2 Cuisines Collectives et sera conforme aux exigences de l’hygiène alimentaire 1488.I.