Le revêtement de sol sélectionné est un revêtement vinyle non chargé, antidérapant (R12), en rouleau, soudable à chaud de type TARASAFE SUPER.

Il est constitué d'une surface en vinyle plastifié avec incrustation de particules de cristaux minéraux, associée à un envers renforcé d'une grille en fibre de verre.

Ce revêtement est facile d'entretien pour les zones de trafic intense où l'antidérapance et l'hygiène sont exigées.

Selon la norme ISO22196, il a une activité anti-bactérienne contre MRSA de 99% après 24h00.

Il est composé de 18 % de matières minérales, de 30% de matières inépuisables. Il utilise 100% de recyclés contrôlés. Il est exempt de métaux lourds et de CMR 1 & 2. Les émissions dans l’air de TVOC à 28 jours (NF EN 16000) du revêtement sélectionné sont < 100 µg / m³.

Le TARASAFE SUPER bénéficie d’une antidérapance renforcée (R12) et est classé 34-43 selon la norme EN 685.