MIPOLAM TROPLAN

Le revêtement de sol sélectionné MIPOLAM TROPLAN est un revêtement PVC homogène monocouche calandré compact en lés de 2m ou en dalles avec une épaisseur de 2mm et un poids ≤ 3300g.

Le décor dans la masse est de type directionnel disponible en 18 références avec une finition mate.

Ce revêtement est particulièrement indiqué pour les locaux collectifs, et facilite le traitement des remontées en plinthe, des angles et des soudures.

Le revêtement est doté en usine d’un traitement de surface dernière génération à base de polyuréthane doublement réticulé UV et Laser de type Evercare™.

Ce traitement évite toute application d’une émulsion acrylique durant toute la durée de vie du produit.

Il est composé de 53% de matières minérales, de 16% de matières inépuisables et d'au moins 25% de recyclés 100% contrôlés. Il est exempt de formaldéhyde, de métaux lourds et de CMR 1 & 2 ou vPvB (très persistantes et très bio accumulatives) ou PBT (persistante, bio accumulative et toxique) ; les produits GERFLOR sont donc conformes à REACH. Les émissions dans l’air de TVOC à 28 jours (NF EN16000) du revêtement sélectionné sont < 10 μg / m3 et seront classées A+ (la meilleure classe) dans le cadre de l’étiquetage sanitaire. Il est 100% recyclable et les chutes de pose peuvent être collectées et recyclées au travers du programme Gerflor Seconde Vie.

Il est antistatique (<2kV).

Mipolam Troplan est 100% sans phtalate.

Selon la norme ISO21702, Mipolam Troplan a une activité anti-virale contre les coronavirus humains : il réduit le nombre de virus de 99,7% après 2h00.

Selon la norme ISO22196, Mipolam Troplan a une activité anti-bactérienne contre E. coli, S. aureus et MRSA de 99% après 24h00.

Sa résistance au poinçonnement rémanent est ≤ 0,03 mm à 150 mn selon la  NF EN433. Le revêtement satisfait aux exigences U4P3E2/3C2, à la norme EN ISO 10581 avec un taux de liant type II, est certifié , est classé Bfl-s1 selon la norme EN 13501-1.