ATTRACTION CONNECT

DESCRIZIONE Pavimentazione vinilica multistrato a posa libera, a piastre con incastri laterali a coda di rondine per ambienti a traffico intenso classe 34-43 secondo norma EN ISO 10874, rinforzata con doppia rete in fibra di vetro dimensione 63,5 x 63,5 cm, spessore 5 mm, peso 7460 gr/mq, con uno strato d’usura omogeneo in PVC di 1,00 mm. Non necessita di alcuna ceratura grazie al trattamento EVERCARE ottenuto tramite fotoreticolazione UV/Laser della vernice protettiva poliuretanica superficiale.

Il prodotto dovrà rispondere alle seguenti classificazioni e normative: - norma di prodotto EN ISO 10582, pavimenti vinilici eterogenei; - gruppo di abrasione T secondo EN 660-2; - resistenza all'abrasione secondo norma EN 660-2 inferiore a 2 mmc; - classe di reazione al fuoco Bfl-s1 secondo norma EN ISO 13501-1; - classe di resistenza allo scivolamento R10 secondo EN 13893; - impedisce la proliferazione batterica di oltre il 99% secondo norma ISO 22196; - elimina i virus di oltre il 99% secondo norma ISO 21702; - è provvisto di certificazione Floorscore; - ha una rispondenza d'emissione TVOC inferiore a 100 microgrammi/mc;

PIASTRE AUTOPOSANTI