BATECO

DESCRIZIONE Strato protettivo rimovibile composto al 100% di scarti di lavorazione riciclati, lunghezza dei teli 30 mt, larghezza dei teli 1,50 m, spessore 1,5 mm, peso 2050 gr/mq, utilizzato per la protezione di pavimentazioni sportive in occasione di altri tipi di eventi.

Il prodotto dovrà rispondere alle seguenti classificazioni e normative: - classe di reazione al fuoco Bfl-s1 secondo norma EN ISO 13501-1. - particolarmente adatta per proteggere pavimentazioni sportive. - è provvisto di certificazione Floorscore;

_____________________________________________________________________________________ SOLUZIONI PARTICOLARI