GTI EL5 CLEANTECH

DESCRIZIONE Pavimentazione vinilica multistrato a piastre squadrate da incollare e saldare per ambienti a traffico intenso classe 34-43 secondo norma EN ISO 10874, con caratteristiche statico-conduttive e con una resistenza elettrica di 10^4≤ Rt ≤ 10^6 (EN 1081) dimensione 65 x 65 cm, spessore 6 mm, peso 9240 gr/mq, spessore strato d’usura 2 mm e con chips in PVC rivestiti di carbonio che garantiscono proprietà conduttive permanenti. Non necessita di alcuna ceratura grazie al trattamento EVERCARE ottenuto tramite fotoreticolazione UV/Laser della vernice protettiva poliuretanica superficiale.

Il prodotto dovrà rispondere alle seguenti classificazioni e normative: - norma di prodotto EN ISO 10582, pavimenti vinilici eterogenei; - gruppo di abrasione T secondo EN 660-2; - resistenza all'abrasione secondo norma EN 660-2 inferiore a 4 mmc; - classe di reazione al fuoco Bfl-s1 secondo norma EN ISO 13501-1; - classe di resistenza allo scivolamento R9 secondo EN 13893; - è provvisto di certificazione Floorscore; - ha una rispondenza d'emissione TVOC inferiore a 100 microgrammi/mc;

_____________________________________________________________________________________ PAVIMENTI CONDUTTIVI E DISSIPATIVI