HQR

DESCRIZIONE Pavimento vinilico flessibile eterogeneo multistrato presso-calandrato, sottostrato rinforzato con foglio in fibra di vetro. Il fondo garantisce la posa libera, senza incollaggio completo ma solo parziale sui lati. Larghezza dei teli 2/3/4 mt, spessore 3,10 mm, peso 2300 gr/mq, con uno strato d’usura in PVC puro trasparente di spessore 0,50 mm che protegge uno strato a motivi stampati. Non necessita di alcuna ceratura grazie al trattamento Pureclean ottenuto tramite fotoreticolazione UV della vernice protettiva poliuretanica superficiale.

Il prodotto dovrà rispondere alle seguenti classificazioni e normative: - norma di prodotto EN ISO 26986, pavimenti vinilici eterogenei; - gruppo di abrasione T secondo EN 660-2; - classe di reazione al fuoco Cfl-s1 secondo norma EN ISO 13501-1; - classe di resistenza allo scivolamento R10 secondo EN 13893; - isolamento acustico secondo EN ISO717-2: dB 16; - con un grado di attenuazione acustica all'interno dello stesso locale pari a 79 db(a) secondo norma EN 16205/2018 e con grado A secondo norma NF S 31074; - impedisce la proliferazione batterica di oltre il 99% secondo norma ISO 22196; - elimina i virus di oltre il 99% secondo norma ISO 21702; - è provvisto di certificazione Floorscore; - ha una rispondenza d'emissione TVOC inferiore a 100 microgrammi/mc;

_____________________________________________________________________________________ PAVIMENTI RESIDENZIALI - ROTOLI VINILICI