LINO ART URBAN ACOUSTIC PLUS 19 DB

DESCRIZIONE Pavimento in teli di linoleum acustico disponibile in vari design, realizzato con doppia calandratura. Ha un sottofondo in schiuma di poliuretano riciclata per assicurare ottime proprietà acustiche, lunghezza dei teli 20-31 mt, larghezza dei teli 2 m, spessore 4,0 mm, peso 3500 gr/mq. Grazie al trattamento protettivo NEOCARE ottenuto tramite fotoreticolazione UV/Laser della vernice superficiale vi è la possibilità di omettere i consueti cicli di ceratura.

Il prodotto dovrà rispondere alle seguenti classificazioni e normative: - norma di prodotto EN ISO 24011; - classe di reazione al fuoco Cfl-s1 secondo norma EN ISO 13501-1; - classe di resistenza allo scivolamento R9 secondo EN 13893; - conforme a quanto prescritto dal Decreto Ministeriale 14/06/1989 nr 236 - Test BCRA; - isolamento acustico secondo EN ISO717-2: dB 19; - gode della certificazione Cradle to Cradle livello Bronze; - ha una certificazione di batteriostaticità maggiore del 99% secondo norma ISO 22196; - elimina i virus di oltre il 99% secondo norma ISO 21702; - dispone della Certificazione EPD, Environmental Product Declaration; - è provvisto di certificazione Floorscore; - ha una rispondenza d'emissione TVOC inferiore a 10 microgrammi/mc;

_____________________________________________________________________________________ LINOLEUM