MARMORETTE 2,50 mm

DESCRIZIONE Pavimento in teli di linoleum a tinta marmorizzata, realizzato con doppia calandratura, lunghezza dei teli 20-31 mt, larghezza dei teli 2 m, spessore 2,5 mm, peso 2900 gr/mq. Grazie al trattamento protettivo NEOCARE ottenuto tramite fotoreticolazione UV/Laser della vernice superficiale vi è la possibilità di omettere i consueti cicli di ceratura.

Il prodotto dovrà rispondere alle seguenti classificazioni e normative: - norma di prodotto EN ISO 24011; - classe di reazione al fuoco Cfl-s1 secondo norma EN ISO 13501-1; - classe di resistenza allo scivolamento R9 secondo EN 13893; - conforme a quanto prescritto dal Decreto Ministeriale 14/06/1989 nr 236 - Test BCRA; - isolamento acustico secondo EN ISO717-2: dB 5; - gode della certificazione Cradle to Cradle livello Silver; - ha una certificazione di batteriostaticità maggiore del 99% secondo norma ISO 22196; - elimina i virus di oltre il 99% secondo norma ISO 21702; - dispone della Certificazione EPD, Environmental Product Declaration; - è provvisto di certificazione Floorscore; - ha una rispondenza d'emissione TVOC inferiore a 10 microgrammi/mc;

_____________________________________________________________________________________ LINOLEUM