MIPOLAM ROBUST  EL7

DESCRIZIONE Pavimento vinilico flessibile omogeneo monostrato, compatto, presso-calandrato per ambienti a traffico intenso classe 34-43 secondo norma EN ISO 10874, con caratteristiche antistatico- dissipative e con una resistenza elettrica di 10^6≤ Rt ≤ 10^8 (EN 1081), larghezza dei teli 2 m, spessore 2 mm, peso 3300 gr/mq, con una miscela di PVC e carbonio che garantisce proprietà dissipative permanenti.

Il prodotto dovrà rispondere alle seguenti classificazioni e normative: - norma di prodotto EN ISO 10581, pavimenti vinilici eterogenei; - classe di reazione al fuoco Bfl-s1 secondo norma EN ISO 13501-1; - impedisce la proliferazione batterica di oltre il 99% secondo norma ISO 22196; - elimina i virus di oltre il 99% secondo norma ISO 21702; - ha una rispondenza d'emissione TVOC inferiore a 10 microgrammi/mc;

_____________________________________________________________________________________ PAVIMENTI CONDUTTIVI E DISSIPATIVI