MIPOLAM TECHNIC EL5

DESCRIZIONE Pavimento vinilico flessibile omogeneo monostrato, compatto, presso-calandrato per ambienti a traffico intenso classe 34-43 secondo norma EN ISO 10874, con caratteristiche statico-conduttive e con una resistenza elettrica di 10^4≤ Rt ≤ 10^6 (EN 1081), larghezza dei teli 2 m, spessore 2 mm, peso 3800 gr/mq, con chips in PVC rivestiti di carbonio che garantiscono proprietà conduttive permanenti.

Il prodotto dovrà rispondere alle seguenti classificazioni e normative: - norma di prodotto EN ISO 10581, pavimenti vinilici eterogenei; - resistenza all'abrasione secondo norma EN 660-2 inferiore a 4 mmc; - classe di reazione al fuoco Bfl-s1 secondo norma EN ISO 13501-1; - impedisce la proliferazione batterica di oltre il 99% secondo norma ISO 22196; - elimina i virus di oltre il 99% secondo norma ISO 21702; - ha una rispondenza d'emissione TVOC inferiore a 10 microgrammi/mc;

_____________________________________________________________________________________ PAVIMENTI CONDUTTIVI E DISSIPATIVI