MURAL CALYPSO

DESCRIZIONE Rivestimento murale vinilico flessibile eterogeneo multistrato presso-calandrato larghezza dei teli 2 m, spessore 0,92 mm, peso 1610 gr/mq, con uno strato d’usura in PVC puro trasparente di spessore 0,10 mm che protegge uno strato a motivi stampati.

Il prodotto dovrà rispondere alle seguenti classificazioni e normative: - norma di prodotto EN ISO 15102, rivestimenti murali; - classe di reazione al fuoco B-s2,d0 secondo norma EN ISO 13501-1; - impedisce la proliferazione batterica di oltre il 99% secondo norma ISO 22196;

_____________________________________________________________________________________ RIVESTIMENTI MURALI