MURAL CLUB

DESCRIZIONE Rivestimento murale vinilico flessibile omogeneo monostrato, compatto, presso-calandrato, larghezza dei teli 2 m, spessore 1,00 mm, peso 1780 gr/mq. Il trattamento PUR assicura una notevole resistenza alle macchie causate da sostanze chimiche.

Il prodotto dovrà rispondere alle seguenti classificazioni e normative: - norma di prodotto EN ISO 15102, rivestimenti murali; - classe di reazione al fuoco B-s2,d0 secondo norma EN ISO 13501-1; - impedisce la proliferazione batterica di oltre il 99% secondo norma ISO 22196;

_____________________________________________________________________________________ RIVESTIMENTI MURALI