TARAFLEX ISOLSPORT

DESCRIZIONE Membrana impermeabilizzante contro l’umidità residua di risalita, realizzata con strato in fibra di vetro spalmato con PVC lunghezza dei teli 45 mt, larghezza dei teli 2 m, spessore 1,65 mm, peso 1350 gr/mq,

Il prodotto dovrà rispondere alle seguenti classificazioni e normative: - classe di reazione al fuoco Cfl-s1 secondo norma EN ISO 13501-1. - particolarmente adatta per posa pavimentazioni eterogenee in ambienti umidi. - è provvisto di certificazione Floorscore;

_____________________________________________________________________________________ SOLUZIONI PARTICOLARI