TARAFLEX TABLE TENNIS 3,7

DESCRIZIONE Pavimento vinilico flessibile eterogeneo multistrato presso-calandrato per uso sportivo secondo norma UNI 14904 pavimenti vinilici sportivi; lunghezza dei teli 16,00 mt, larghezza dei teli 1,50 m, spessore 3,7 mm; peso 1900 gr/mq, Non necessita di alcuna ceratura grazie al trattamento superficiale TRIPLE ACTION PROTECSOL ottenuto tramite l'utilizzo di fotoreticolazione UV e Laser.

Il prodotto dovrà rispondere alle seguenti classificazioni e normative: - classe di reazione al fuoco Bfl-s1 secondo norma EN ISO 13501-1; - impedisce la proliferazione batterica di oltre il 99% secondo norma ISO 22196; - elimina i virus di oltre il 99% secondo norma ISO 21702; - è provvisto di certificazione Floorscore;

_____________________________________________________________________________________ PAVIMENTAZIONI SPORTIVE E RICREATIVE