TARAFLEX MULTI-USE

DESCRIZIONE Pavimento vinilico flessibile eterogeneo multistrato presso-calandrato per uso sportivo secondo norma UNI 14904 pavimenti vinilici sportivi; lunghezza dei teli 26,50 mt, larghezza dei teli 1,50 m, spessore 6,20 mm; peso 4200 gr/mq, Non necessita di alcuna ceratura grazie al trattamento superficiale TRIPLE ACTION PROTECSOL ottenuto tramite l'utilizzo di fotoreticolazione UV e Laser.

Il prodotto dovrà rispondere alle seguenti classificazioni e normative: - assorbimento urti P1 secondo EN 14808; - classe di reazione al fuoco Cfl-s1 secondo norma EN ISO 13501-1; - impedisce la proliferazione batterica di oltre il 99% secondo norma ISO 22196; - elimina i virus di oltre il 99% secondo norma ISO 21702; - è provvisto di certificazione Floorscore;

_____________________________________________________________________________________ PAVIMENTAZIONI SPORTIVE E RICREATIVE