TARALAY INITIAL COMFORT

DESCRIZIONE Pavimento vinilico flessibile eterogeneo multistrato con caratteristiche acustiche presso-calandrato per ambienti a traffico intenso classe 34-42 secondo norma EN ISO 10874, sottostrato rinforzato con foglio in fibra di vetro larghezza dei teli 2 m, spessore 3,35 mm, peso 2825 gr/mq, con uno strato d’usura in PVC puro trasparente di spessore 0,65 mm che protegge uno strato a motivi stampati. Non necessita di alcuna ceratura grazie al trattamento PROTECSOL ottenuto tramite fotoreticolazione UV della vernice protettiva poliuretanica superficiale.

Il prodotto dovrà rispondere alle seguenti classificazioni e normative: - norma di prodotto EN ISO 10582, pavimenti vinilici eterogenei; - gruppo di abrasione T secondo EN 660-2; - resistenza all'abrasione secondo norma EN 660-2 inferiore a 2 mmc; - classe di reazione al fuoco Bfl-s1 secondo norma EN ISO 13501-1; - classe di resistenza allo scivolamento R10 secondo EN 13893; - conforme a quanto prescritto dal Decreto Ministeriale 14/06/1989 nr 236 - Test BCRA; - isolamento acustico secondo EN ISO717-2: dB 19; - impedisce la proliferazione batterica di oltre il 99% secondo norma ISO 22196; - elimina i virus di oltre il 99% secondo norma ISO 21702; - dispone della Certificazione EPD, Environmental Product Declaration; - è provvisto di certificazione Floorscore; - ha una rispondenza d'emissione TVOC inferiore a 10 microgrammi/mc;

_____________________________________________________________________________________ ROTOLI ETEROGENEI COMFORT