Revêtement de sol isophonique, multicouche, armaturé, à couche d'usure transparente non chargée, groupe T d'abrasion, destiné à revêtir en un seul élément, les escaliers intérieurs.

TARASTEP PRO est un revêtement tout en un qui permet de recouvrir le plat de marche, le nez de marché - avec une surface antidérapante renforcée, et la contre marche.

Il a une épaisseur totale de 3,45 mm, avec une couche d’usure de 1mm qui lui confèrent une grande résistance à l’usure et un poinçonnement rémanent de 0,10 mm (valeur moyenne mesurée).

Avec une couche d’envers en mousse haute densité, le revêtement offre une isolation phonique de 17 dB et une sonorité à la marche de 63 dB.

Il est conforme à la réglementation sur l’accessibilité.

Le nez-de-marche spécialement conçu pour favoriser les déplacements présente un contraste tactile et un contraste visuel de 70% minimum sur chaque coloris, conformément aux recommandations de la Fédération Française du Bâtiment (FFB), publiées dans un «Guide des Bonnes Pratiques de Mise en Couleur».

TARASTEP PRO convient aux locaux classés U4P3E2C2 et fait l’objet d’une certification QB UPEC en cours d’instruction.

Selon la norme NF EN 13501-1, le revêtement est classé Bfls1

Il est sans phtalate et est conforme au règlement européen REACH.

Les émissions dans l’air de TVOC à 28 jours (NF EN 16000) du revêtement sélectionné sont < 100 μg / m³.

Il a - selon la norme ISO 22196 - une activité anti-bactérienne contre les bactéries E.coli, S.aureus et MRSA, en réduisant le nombre de virus de 99% après 24 heures.

Il a - selon la norme ISO 21702 - une activité anti-virale contre le Coronavirus humain, en réduisant le nombre de virus de 99,7% après 2 heures

TARASTEP PRO est conçu et fabriqué en France. Il est recyclable à 100 % et les chutes de pose peuvent être collectées et recyclées au travers du programme Gerflor Seconde Vie.