TARALAY MILLENIUM ACOUSTIC

Le revêtement de sol sélectionné est un revêtement PVC vinyle acoustique non chargé, en rouleaux de 2 mètres de large de type Taralay MILLENIUM ACOUSTIC 33-43 (Cosmic, Stellar)

Il est constitué d’un décor enduit dans la masse avec rendu mat : une couche d’usure dans la masse non chargée, d’une épaisseur de 0,9 mm pour le classement U3 et 1 mm pour le classement U4. Son épaisseur totale est de 3.4 mm.

Le revêtement de sol dispose d’une mousse très haute densité et il est renforcé par une double grille de verre. Il offre une très bonne résistance au poinçonnement statique (0,07 mm) et dynamique (roulement des charges lourdes).

Il est doté du traitement de surface Protecsol® mat facilitant l’entretien et évitant toute métallisation ou méthode spray pendant toute la durée de vie du produit.

Ce revêtement est adapté pour le traitement des remontées en plinthe (maximum 15 cm)

Selon la norme ISO21702, Taralay MILLENIUM ACOUSTIC a une activité anti-virale contre les coronavirus humains : il réduit le nombre de virus de 99,37% après 2h00.

Selon la norme ISO22196, il a une activité anti-bactérienne contre E. coli, S. aureus et MRSA de 99% après 24h00.

Il est composé de 50 % de matières minérales ou inépuisables.

Exempt de formaldéhyde, de métaux lourds, de substances CMR 1&2, vPvB (très persistantes et très bioaccumulatives) et PBT (persistantes, bioaccumulatives et toxiques), il est conforme au règlement européen REACH.

Les émissions dans l’air de TCOV à 28 jours (NF EN 16000) sont < 10 µg/m3 et sont classées A+ (la meilleure classe) dans le cadre de l’étiquetage sanitaire.

Il est 100% recyclable et les chutes de pose peuvent être collectées et recyclées au travers du programme Gerflor Seconde Vie.

Il a un classement U3P3E2/3C2 en version 33 ou U4P3E2/3C2 en version 43 certifié QB-UPEC.A+ avec une valeur d'isolation phonique de 17 dB aux bruits de choc des locaux superposés.