MIPOLAM BIOPLANET

MIPOLAM BIOPLANET™ is een compacte homogene vloer van 2 meter breed met een uitstekende schuur- en scheurweerstand. Ideaal voor gebieden met veel verkeer. Het gewicht is 2700 gr/m².

Het niet-richtingsgebonden ontwerp bevat transparante korrels waardoor er een 3D-effect ontstaat.  Dit garandeert een uniforme afwerking over de gehele dikte van het product. De oppervlakte is afgewerkt met een subtiele matte afwerking.

Het product is samengesteld uit 40% minerale materialen, 22% niet-uitputbare materialen, is ten minste 25% geryclyceerd en 100% gecontroleerd.

Het bestaat uit meer dan 75% hernieuwbare of duurzame grondstoffen, waarvan 17% plantaardige materialen uit niet-voedingsresiduen voor de levensmiddelenindustrie.

Het is 100% ftalaatvrij en 100% recyclebaar.

De vloer is niet-emissief en de VOC-metingen liggen onder de detectiegrens. De TVOC-emissies in de lucht zijn gedurende 28 dagen (NF EN16000) van de geselecteerde vloerbedekking < 10 μg/m3 en worden als A+ geclassificeerd (de beste klasse) voor in de context van de gezondheidsetikettering. Het is vrij van formaldehyde, zware metalen en CMR 1 & 2 of vPvB (zeer persistent en zeer bioaccumulerend) of PBT (persistent, bioaccumulerend en toxisch); GERFLOR producten voldoen dus aan de REACH-norm.

Mipolam BioPlanet is voorzien van de gepatenteerde Gerflor Evercare™ coating, verkregen door dubbele kruiskoppeling, die de vloer de beste weerstand biedt tegen de belangrijkste chemicaliën die in het ziekenhuis worden gebruikt, zoals Betadine, eosine, hydro-alcoholische oplossingen, waardoor reiniging en onderhoud altijd gemakkelijker en bestendiger zijn in de tijd.

Volgens de ISO21702-norm heeft Mipolam Bioplanet een antivirale werking tegen humaan coronavirus: het vermindert het aantal virussen met 99,7% na 2 uur en met 99,9% na 5 uur.

Volgens de ISO22196 norm heeft Mipolam Bioplanet een antibacteriële activiteit tegen E. coli, S. aureus en MRSA van 99% na 24 uur.

De vloer is antistatisch (<2kV), en de resterende perforatie is ≈ 0,02 mm. De vloerbedekking voldoet aan de eisen van U4P3E2/3C2, is EN ISO 10581gecertificeerd en is Bfl-s1 geclassificeerd volgens EN 13501-1.

Het voldoet aan de huidige EN ISO 10581-norm, heeft een bindmiddelgehalte van Type I en is perfect geschikt voor gebruik in zones met druk verkeer, met een brandwerendheidsgraad van Bfl-s1.

In het kader van ons beleid voor duurzame ontwikkeling wordt dit product geproduceerd in een fabriek dat drievoudig gecertificeerd is: ISO 9001 (kwaliteit), ISO 14 001 (milieu) en OHSaS 18001 (veiligheid).

Om technische en esthetische vraagstukken op elkaar af te stemmen, moet het  gehele lot van de muurbescherming, hoekbeschermers, handleuningen en het lot voor de soepele vloeren (overgang wand-vloer) van één en dezelfde leverancier komen.

Technische eigenschappen Mipolam Bioplanet :

Dikte EN 428 :                                                                             2 mm

Gewicht EN 430 :                                                                        2700g / m²

Breedte banen EN 426 :                                                             200 cm

Lengte banen EN 426 :                                                               20 ml

Type binder content ISO 10581 :                                                type I

Europese classificatie EN 685 :                                                  34 - 43

Brand classificatie EN 13501-1 :                                                 Bfl-s1

Elektrische eigenschappen EN 1815 :                                        < 2 kV

Antislip eigenschappen DIN 51130 :                                           R9

Dimensionele stabiliteit EN 434 :                                                ≤ 0.40 % (rol)

Akoestische isolatie EN ISO717-2			          	    5

Indrukbelasting EN 433 :                                                             ~ 0.02 mm

Thermische weerstand EN 12 52 :                                             0.25 W/(m.K)

Lichtechtheid EN 20 105 - B02 :                                                 ≥ 7 degré

Chemische bestendigheid EN 423 :                                           OK

Antibacteriële werking (E. coli–S. aureus–MRSA) ISO 22196: >99% remt groei

Oppervlaktebehandeling:                                                      	EVERCARE™

TVOC na 28 dagen ISO16000-6 :                                          ˂10 µg/m²