Neutrale LasteNboekbeschrijvingen indoorsportvloeren Gerflor

  - De sportvloerbekleding

Voorafgaande opmerking:

Het hele systeem dient te voldoen aan norm NBN EN 14904, inclusief alle subnormen die er deel van uitmaken. De aannemer dient een certificaat te leveren waaruit blijkt dat de voorgestelde producten en het systeem aan deze normen voldoen.

De waarborg van de vloerbekleding

Bij een normaal gebruik in een sportzaal geldt voor dit product een waarborg van 10 jaar (schuurweerstand, onderhoud, kleurechtheid, enz.).

Er wordt eveneens een waarborg van 10 jaar verleend inzake de stabiliteit van de prestaties tijdens de opeenvolgende jaren en dit ten opzichte van de norm.

Synthetische pvc indoor polyvalente sportvloer van 6.2mm met onderlaag met zeer hogedensiteits schuimtechnologie met gesloten cellenstructuur, overeenstemmend met NORM NBN EN 14904

Levering en installatie van een sportvinylvloer met impactabsorberende  schuimlaag, pvc vloerbedekking met meerdere dynamische lagen, met een totale dikte van ongeveer 6,2 mm. Hierbij worden gekalandreerde en geperste pvc-lagen met verschillende densiteiten gecombineerd met een versterkt niet geweven dubbele raster van glasvezels. Hierdoor ontstaat een zeer resistente oppervlaktelaag en wordt een nog grotere weerstand en hogere shockabsorptie verkregen, en wordt de globale duurzaamheid van het oppervlaktecomplex verhoogt Deze onderlaag met gesloten cellenstructuur dient om de veiligheid van de spelers te garanderen door hun val te dempen. Ze draagt bij tot het verticale rendement van het complex en vermindert aanzienlijk de akoestische demping in de zaal. Bovendien heeft deze vloer een uitstekende weerstand tegen zware gewichten. De indrukweerstand is twee keer groter dan wel door de Europese Norm voorgeschreven wordt.

Deze vloerbekleding voldoet aan de vereisten van de nieuwe Europese norm NBN EN 14904, klasse “P1, onder andere met een schokabsorptie van 25-35%. Ze draagt ook het certificaat “NF sport” en NOC NSF klasse 3.

Inzake slijtvastheid behoort ze tot groep T(A).

Ze onderging fabrieksmatig een fotogereticuleerde en  innoverende, “intelligente”
oppervlaktebehandeling die de glij-coëfficiënt van de
sportvloer aanpast aan diverse acties of bewegingen en tevens wrijvingsverbrandingen elimineert en het onderhoud erg vereenvoudigt .Ze bestaat uitsluitend uit originele, deels gerecyleerde grondstoffen die geen zware metalen noch oplosmiddelen,noch formaldehyde en volledig Reach gecertificeerd zijn .

Tijdens de fabricage werd de vloerbedekking behandeld om ze over de hele dikte schimmelwerend en bacteriostatisch te maken.

De brandbestendigheid volgens de Europese norm EN 13501-1 bedraagt Cfls1.

Beschikbaar enkel in houtimitatie.

Dezelfde vloer is ook leverbaar in een losliggende versie.

De grondstoffen zijn overeenkomstig REACH vereisten en bevatten geen zware metalen en geen solventen.De vloer is bovendien 100% recycleerbaar in het eigen recyclageprogramma van de fabrikant.

De inschrijver zal voor elk product van het voorgestelde systeem een staal voorleggenDe fabrikant heeft een ISO 14001 certificaat.

Technische gegevens

BESCHRIJVING

Oppervlaktebehandeling			Triple action  UV gereticuleerd met wrijvingsverbrandingsvrij oppervlak

Oppervlaktecomplex			multilaags oppervlak verstevigd met dubbele fiberglass

Schuimlaag			Gesloten verticale cellen dubbele densiteits schuimtechnologie

Dikte volgens EN 428		mm	6,2

Gewicht volgens EN 430		kg/m²	4,2

Lengte volgens EN 426		lm	30

Breedte volgens EN 426		lm	1,5

CLASSIFICATIE

Schokabsorptie EN 14808	> 25%	%	26 klasse P1

Energierestitutie EN 14809                 <3,5mm		<2

Gladheid EN 13036-4	80 tot 100	80-110

Gladheid DIN 18032	0,4 tot 0,7	0,4 – 0,6

Balstuitrestitutie EN 12235	= 90%	%	= 90

Brandweerstand EN 13501-1			Cfls1

Schimmelwerend en bacteriostatisch		Sanosol®

Technische kenmerken

Slijtvastheid EN ISO 5470-1	= 1000	mg	= 350

Impact EN 1517	= 8	N/m	= 8

Indrukweerstand EN 1516	= 0,5	mm	= 0,5

Schimmelwerende en bacteriostatische oppervlaktebehandeling fabrieksmatig aangebracht

Synthetische pvc indoor sportvloer van 7 mm met onderlaag met zeer hogedensiteits schuimtechnologie met gesloten cellenstructuur, overeenstemmend met NORM NBN EN 14904

Levering en installatie van sportvinylvloer met impactabsorberende  schuimlaag, pvc vloerbedekking met meerdere dynamische lagen, met een totale dikte van ongeveer 7 mm. Hierbij worden gekalandeerde en geperste pvc-lagen met verschillende densiteiten gecombineerd met een versterkt niet geweven raster van glasvezels. Hierdoor ontstaat een zeer resistente oppervlaktelaag en wordt een nog grotere weerstand en hogere schokabsorptie verkregen, en wordt de globale duurzaamheid van het oppervlaktecomplex verhoogt Deze onderlaag met gesloten cellenstructuur dient om de veiligheid van de spelers te garanderen door hun val te dempen. Ze draagt bij tot het verticale rendement van het complex en vermindert aanzienlijk de akoestische demping in de zaal.

Deze vloerbekleding voldoet aan de vereisten van de nieuwe Europese norm NBN EN 14904, klasse “P2”, onder andere met een schokabsorptie van 35%. Ze draagt ook het certificaat “NF sport”.

Inzake slijtvastheid behoort ze tot groep T(A).

Ze onderging fabrieksmatig een fotogereticuleerde en  innoverende, “intelligente”
oppervlaktebehandeling die de glij-coëfficiënt van de
sportvloer aanpast aan diverse acties of bewegingen en tevens wrijvingsverbrandingen elimineert en het onderhoud erg vereenvoudigt .Ze bestaat uitsluitend uit originele, deels gerecyleerde grondstoffen die geen zware metalen noch oplosmiddelen,noch formaldehyde en volledig Reach gecertificeerd zijn .

Tijdens de fabricage werd de vloerbedekking behandeld om ze over de hele dikte schimmelwerend en bacteriostatisch te maken.

De brandbestendigheid volgens de Europese norm EN 13501-1 bedraagt Cfls1.

Beschikbaar in diverse kleuren, waaronder houtimitatie.

Dezelfde vloer is ook leverbaar in een losliggende versie alsook beschikbaar in een systeem die op vochtige ondergronden geplaatst kan worden.

De vloer is 100% recyleerbaar via een eigen recyclageprocedure van de fabrikant.

De inschrijver zal voor elk product van het voorgestelde systeem een staal voorleggen.

De fabrikant heeft een ISO 14001 certificaat.

Technische gegevens

Oppervlaktecomplex			D-Max™

Schuimlaag			Gesloten verticale cellen dubbele

Densiteit CXP-HD tm

Dikte volgens EN 428		mm	7

Gewicht volgens EN 430		kg/m²	4,6

Lengte volgens EN 426		lm	29

Breedte volgens EN 426		lm	1,5

CLASSIFICATIE

Schokabsorptie EN 14808	> 25%	%	25-35% klasse P1

Energierestitutie EN 14809                 <3,5mm		<2

Gladheid EN 13036-4	80 tot 100	80-110

Gladheid DIN 18032	0,4 tot 0,7	0,4 – 0,6

Balstuitrestitutie EN 12235	≥ 90%	%	≥ 90

Brandweerstand EN 13501-1			Cfls1

Schimmelwerend en bacteriostatisch		Sanosol®

Technische kenmerken

Slijtvastheid EN ISO 5470-1	≤ 1000	mg	≤ 350

Impact EN 1517	≥ 8	N/m	≥ 8

Indrukweerstand EN 1516	≤ 0,5	mm	≤ 0,5

Schimmelwerende en bacteriostatische oppervlaktebehandeling Sanosol

Synthetische pvc indoor sportvloer van 9 mm met onderlaag met zeer hogedensiteits schuimtechnologie met gesloten cellenstructuur, overeenstemmend met NORM NBN EN 14904

Levering en installatie van sportvinylvloer met impactabsorberende  schuimlaag, pvc vloerbedekking met meerdere dynamische lagen, met een totale dikte van ongeveer 9 mm. Hierbij worden gekalandeerde en geperste pvc-lagen met verschillende densiteiten gecombineerd met een versterkt niet geweven raster van glasvezels. Hierdoor ontstaat een zeer resistente oppervlaktelaag en wordt een nog grotere weerstand en hogere schokabsorptie verkregen, en wordt de globale duurzaamheid van het oppervlaktecomplex verhoogt Deze onderlaag met gesloten cellenstructuur dient om de veiligheid van de spelers te garanderen door hun val te dempen. Ze draagt bij tot het verticale rendement van het complex en vermindert aanzienlijk de akoestische demping in de zaal.

Deze vloerbekleding voldoet aan de vereisten van de nieuwe Europese norm NBN EN 14904, klasse “P2”, onder andere met een schokabsorptie van meer dan 35 %. Ze draagt ook het certificaat “NF sport”.Vertikale vervorming van < 3,0mm.

Inzake slijtvastheid behoort ze tot groep T(A).

Ze onderging fabrieksmatig een fotogereticuleerde en  innoverende, “intelligente”
oppervlaktebehandeling die de glij-coëfficiënt van de
sportvloer aanpast aan diverse acties of bewegingen en tevens wrijvingsverbrandingen elimineert en het onderhoud erg vereenvoudigt .Ze bestaat uitsluitend uit originele, deels gerecyleerde grondstoffen die geen zware metalen noch oplosmiddelen,noch formaldehyde en volledig Reach gecertificeerd zijn .

Tijdens de fabricage werd de vloerbedekking behandeld om ze over de hele dikte schimmelwerend en bacteriostatisch te maken.

De brandbestendigheid volgens de Europese norm EN 13501-1 bedraagt Cfls1.

Beschikbaar in diverse kleuren, waaronder houtimitatie.

Dezelfde vloer is ook leverbaar in een losliggende versie alsook beschikbaar in een systeem die op vochtige ondergronden geplaatst kan worden.

De vloer is 100% recyleerbaar via een eigen recyclageprocedure van de fabrikant.

De inschrijver zal voor elk product van het voorgestelde systeem een staal voorleggen.

De fabrikant heeft een ISO 14001 certificaat.

Oppervlaktecomplex			D-Max™

Schuimlaag			Gesloten verticale cellen dubbele

Densiteit CXP-HD tm

Dikte volgens EN 428		mm	9

Gewicht volgens EN 430		kg/m²	5,4

Lengte volgens EN 426		lm	22

Breedte volgens EN 426		lm	1,5

CLASSIFICATIE

Schokabsorptie EN 14808	> 25%	%	35-45% klasse P2

Vertikale vervorming EN 14809     <3,5mm		<3

Gladheid EN 13036-4	80 tot 100	80-110

Gladheid DIN 18032	0,4 tot 0,7	0,4 – 0,6

Balstuitrestitutie EN 12235	≥ 90%	%	≥ 90

Brandweerstand EN 13501-1			Cfls1

Schimmelwerend en bacteriostatisch		Sanosol®

Technische kenmerken

Slijtvastheid EN ISO 5470-1	≤ 1000	mg	≤ 350

Impact EN 1517	≥ 8	N/m	≥ 8

Indrukweerstand EN 1516	≤ 0,5	mm	≤ 0,5

Schimmelwerende en bacteriostatische oppervlaktebehandeling Sanosol

Installatie en uitvoering algemene bepalingen:

REFERENTIENORMEN (RECENTSTE VERSIES ZIJN VAN TOEPASSING

STS 45	–	Deel 9, § 45.91 - Egalisatie van de ondergrond voor soepele vloerbanen (1986)

TV 165	–	Leidraad voor de goede uitvoering van soepele vloerbedekkingen (WTCB, 1986)

TV 241	–	Soepele vloerbedekkingen. Lexicon (WTCB, 2011)

Rimpelvorming in vloerbekledingen van het "soepele" type (Vraag en antwoord) (WTCB, nr 1984/2)

ALGEMEEN

De plaatsing dient uitgevoerd te worden door bevoegd personeel, vertrouwd met de verwerking van de respectievelijke materialen, in overeenstemming met de uitvoeringsvoorschriften van de fabrikant

Specifieke installatie en lasmethode:

De sportvloerbedekking wordt aangebracht volgens decoratieschema van de bouwheer of de architect. Men dient erop toe te zien dat de temperatuur minstens 15°C bedraagt, zowel in de opslagruimte als in de lokalen waar de vloerbedekking wordt geïnstalleerd. Alle materialen en de ondergrond dienen deze minimumtemperatuur te hebben. Het pvc wordt met behulp van een acryldispersielijm over de hele oppervlakte verlijmd. De lijm moet uniform worden uitgestreken volgens de voorschriften van de fabrikant.

Vervolgens wordt de pvc gewalst. De naden dienen enkele uren te worden belast met zandzakjes. In de mate van het mogelijke worden de banen parallel met de invallende lichtstralen aangebracht.

Kopse naden dienen te worden vermeden, behalve als de banen meer dan 30 m lang zijn. Overschotten mogen niet worden gebruikt. De verwerking van de vloerbekleding dient te worden toevertrouwd aan geschoold personeel dat ervaring heeft met de installatie van dergelijke materialen. De richtlijnen van de fabrikant dienen nauwgezet te worden nageleefd. De banen in pvc worden aan elkaar warm gelast met de lasnaad van de fabrikant en overeenkomstig zijn richtlijnen. De lasnaad moet worden uitgevoerd door een specialist die door de fabriek erkend is. Om de regelmaat en stevigheid van de dichting te garanderen gebruikt hij uitsluitend een automatische lasmachine. Enkel deze verwerkingsmethode maakt deel uit van de waarborg van de vloerbedekking.

2.4  	Inlegwerk met kleurenzones

De inschrijver dient verscheidene inlegzones met een andere kleur te voorzien. Dit inlegwerk bevindt zich ter hoogte van de basketbalvelden aan de zijkanten en ter hoogte van de rackets. Voor het inlegwerk dienen minstens drie kleuren te worden voorzien.

RUBRIEK 3 	PLINTOPSTANDEN

Plintopstanden

Aanbrengen van een plintopstand, in hetzelfde materiaal als de vloerbedekking, met een totale hoogte van 7 cm. Deze plint wordt op een steunpaneel aangebracht. Aan de bovenzijde wordt ze met een metalen profiel afgewerkt.

Deze plint wordt door warmlassen aan de vloerbedekking bevestigd.

RUBRIEK 4	SPELMARKERINGEN

Markeren van sportterreinen

4.1 Badminton (groen)

4.2 Centraal basket (rood)

4.3 Transversaal basket (oranje)

4.4 Handbal (zwart)

4.5 Minivoetbal (zwart)

4.6 Centraal tennis (wit)

4.7 Centraal volleybal (donkerblauw)

4.8 Transversaal volleybal (lichtblauw)

Markeren van de sportterreinen met tweecomponenten-polurethaanverf, op basis van de meest recente informatie van de nationale federaties.

De kleuren van de markeringen dienen nog te worden bepaald.

De breedte van de markeringen is standaard ten opzichte van de gekozen sport (4 of 5 cm).

De verticale prioriteit dient te worden bepaald door de spelverantwoordelijke in de zaal. De zaalbewaarder dient vóór het schilderen aan te geven welke wijzigingen hij ten opzichte van de standaardmarkeringen wenst aan te brengen.

TECHNISCHE GEGEVENS

Polyurethaanverf voor het markeren van sportterreinen

Verpakking				1 kg (800 g basis + 200 g verharder)

Rusttijd na het mengen		20 min

Verwerkingstermijn			max. 4 uur

Aanbrengen				met penseel

Stofvrij				30 minuten

Droogtijd vóór gebruik		48 uur

Vlekken verwijderen			met aceton

Temperatuur				vanaf min. 15°C

Kleuren				wit, rood, blauw, geel, zwart

RUBRIEK 5	AFWERKING

5.1	Vloerlijsten in roestvrij staal

Installatie van vloerlijsten waar vloerbedekking van verschillende aard elkaar raken.

Profiel in roestvrij staal, gewelfd en geschroef met ingevette schroeven in roestvrij staal.

Breedte 50 mm, dikte 3 mm.

Deze vloerafwerking dient om het eventuele hoogteverschil met de nieuwe vloerbedekking te overbruggen, zodat materieel van diverse aard makkelijk kan worden verplaatst.

  - Siliconenvoeg over de omtrek

Aanbrengen van een siliconenvoeg voor de afdichting van de plinten.

RUBRIEK 6	WAARBORGEN

Om de kwaliteit en stabiliteit van de sportprestaties van het geleverde product over een bepaald tijdsverloop te waarborgen, wordt een dubbele waarborg gevraagd.

Een eerste waarborg van 10 jaar betreft de kwaliteit van het product inzake slijtvastheid, onderhoudsgemak en duurzaamheid van de kleuren.

Een tweede waarborg van 10 jaar betreft de stabiliteit van de prestaties over een bepaald tijdsverloop ten opzichte van norm EN 14808.