TARASAFE ULTRA H2O0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Beschrijving:

Heterogene pvc vloerbekleding samengesteld uit een backing en een transparante slijtlaag van puur pvc met ingelegde gekleurde chips ten behoeve van het design en mineralen kristalen deeltjes en een verhoogde embossing.  De backing is versterkt met een glasvezel grid ten behoeve van extra stabiliteit en een goede indrukweerstand. De vloerbedekking is verkrijgbaar in een rol.

De heldere  mineralen kristalen deeltjes en de verhoogde embossing zorgen voor een anti slip waarde van R11 en een mooie en realistische glinstering.

Het product is standaard in 8kleuren.

Het product behaalt de slijtklasse P en binder content klasse I.

De antislipwaarde van de vloer is R11.

De fabrikant bezit het ISO-9001 kwaliteitslabel en het ISO 14001 milieulabel (recyclage).

De vloerbedekking is 100% recyclebaar met behulp van het Second Vie programma van de fabrikant. Met het Second Vie programma is het mogelijk om alle vormen van afval van deze vloerbedekking ( snijafval, oude voorraad, gebruikt) te verzamelen met het oog op hergebruik. Het recycling contract en het type afvalcontainer wordt bepaald in overleg met de fabrikant.

Het eventueel schoon snijafval dat ontstaat tijdens de installatie van de vloerbedekking of voorraad die achteraf overblijft  wordt ingezameld en getransporteerd naar één van de productielocaties van de fabrikant om te worden hergebruikt bij de productie van nieuwe vloerbedekking.

Gebruikte vloerbedekking wordt na het einde van zijn levenscyclus ingezameld en getransporteerd naar een recyclage centrum. In het recyclage centrum wordt  het materiaal gerecycled door gebruik te maken van unieke koel- , scheidings- en sorteertechnieken. De grondstoffen worden dan weer gebruikt voor het maken van nieuwe producten zoals verkeerspionnen of buizen.

Technische eigenschappen Tarasafe Ultra H2O:

| Type vloerbedekking | EN 649 | heterogene pvc vloerbedekking |
| --- | --- | --- |
| Totale dikte | EN 428 | 2mm |
| Transparante Slijtlaag | EN 429 | 1 mm |
| Gewicht | EN 430 | 2400 g/m2 |
| Rolbreedte/Lengte | EN 426 | 200cm/20lm |
| Europese gebruiksklasse | EN 685 | 34-43 |
| Brandklasse | EN13501-1 | Cfl-s1 |
| Slipweerstand ( test met olie) | DIN 51130 | R11 |
| Slipweerstand ( test met water) | DIN 51097 | klasse C |
| Statische Elektrische eigenschappen | EN 1815 | <2Kv |
| Slijtklasse | EN 660.2 | P |
| Type Binder Content | EN ISO 10582 | I |
| Dimensionele stabiliteit | EN 434 | ≤ 0,40% |
| Restindrukken | EN 433 | ≤ 0,10mm |
| Thermische weerstand | EN 12524 | 0,25 ( W/(m.k) |
| Lichtechtheid | EN 20 105 -B02 | ≥6 |
| Anti bacteriële activiteit | ISO 22196 | >99% bevordert de groei niet |
| Chemische bestendigheid | EN 423 | OK |
| TVOC na 28 dagen | ISO 16000-6 | < 100 µg/m³ |