Affinity Sport

Elastischer Bodenbelag aus Vinyl nach ISO 10581
homogen, einschichtig, antistatisch.
CE Kennzeichnung vorhanden.

Vollständig recycelbar und teilweise hergestellt aus hauseigenem Recyclat, frei von Schwermetallen.

Es wird ein vollständig phthalatfreier Weichmacher eingesetzt.

Emissionen flüchtiger, organischer Substanzen (VOC) von < 10 µg/m³ nach 28 Tagen gemäß EN 16000-6.

Geeignet für Stuhlrollen EN 12529 Typ W.

Mit Chipoptik, in mehrfarbiger Ton-in-Ton Abstufung zum Grundfarbton, richtungsfrei,

Der Bodenbelag ist mit einer hochwertigen, UV-vernetzten, ca. 25 µ starken PUR-Oberflächenvergütung ausgestattet. Durch Laserprägung und Verwendung von keramischen Partikeln werden beste Verschleißeigenschaften und ein mattstrukturiertes Oberflächenbild erzielt Besonders pflegeleicht dank porengeschlossener Oberfläche.
exzellente Dekontaminierbarkeit.
Lebenslang einpflegefrei und renovierbar.

Auswahl aus einer Palette von 28 Farben.
Farbe nach Wahl des AG.

Liefern und fachgerecht verlegen auf nach DIN 18365 vorbereiteten Untergrund. Gemäß den Empfehlungen des
Bodenbelagsherstellers sowie des Klebstoffherstellers.

Beanspruchungsklasse	ISO 10874			Klassen 34, 43

Einsatzbereich

Gesamtdicke	ISO 24346			2,0 mm

Flächengewicht	ISO 23997			2.850 g/m²

Bindemittelgehalt	ISO 10581			Typ I

Resteindruck	ISO 24343-1			ca. 0,02 mm

Wärmeleitfähigkeit	ISO 10456			0,25 W/(mK)

Brandverhalten	EN 13501-1			Bfl-s1

Begehaufladung	EN 1815			< 2 kV (antistatisch)

Rutschsicherheit	DIN 51130 / BGR 181			R9

Trittschallverbesserung	EN ISO 717-2			ca. 4dB

Lichtechtheit	EN 20 105 - B02			≥ Stufe 6

Chemikalieneinwirkung	ISO 26987			sehr gute Beständigkeit*

Dekontaminierbarkeit	ISO 8690			sehr gut

Antibakterielle Aktivität	ISO 22196			≥ 99 % Wachstumshemmend

(E.coli – S.aureus – MRSA)

Sporttechnische Eigenschaften:

Gleitreibungsbeiwert	DIN 18032	0,4-0,6
	EN 13036-4	80-110

Ballrückprall	EN 12235	≥ 90 %

Abmessungen	Bahnenbreite	2,0 m

Bahnenlänge	20 m

Klebstoff: Fabrikat/Qualität

m² Bahnen

m² Fliesen

Verschweißen des Bodenbelags mit Gerflor- Mipolam Schweißschnur Ø 4 mm

* beständig gegenüber nicht färbenden alkoholhaltigen Handdesinfektionsmitteln,
  Haushaltschemikalien und verdünnten Säuren und Laugen bei kurzzeitiger Einwirkung