VIRTUO 30

DESCRIZIONE Pavimentazione vinilica multistrato tipologia LVT doghe o piastre di varie dimensioni da incollo spessore 2,00 mm, peso 3180 - 3580 gr/mq, con uno strato d’usura in PVC puro trasparente di spessore 0,30 mm che protegge uno strato a motivi stampati. Non necessita di alcuna ceratura grazie al trattamento ProtecShield ottenuto tramite fotoreticolazione UV della vernice protettiva poliuretanica superficiale.

Il prodotto dovrà rispondere alle seguenti classificazioni e normative: - norma di prodotto EN ISO 10582, pavimenti vinilici eterogenei; - gruppo di abrasione T secondo EN 660-2; - resistenza all'abrasione secondo norma EN 660-2 inferiore a 2 mmc; - classe di reazione al fuoco Bfl-s1 secondo norma EN ISO 13501-1; - classe di resistenza allo scivolamento R10 secondo EN 13893; - isolamento acustico secondo EN ISO717-2: dB 4; - grado di attenuazione acustica all'interno dello stesso locale pari a 77 db(a) secondo norma NF S 31074; - impedisce la proliferazione batterica di oltre il 99% secondo norma ISO 22196; - elimina i virus di oltre il 99% secondo norma ISO 21702; - è provvisto di certificazione Floorscore; - ha una rispondenza d'emissione TVOC inferiore a 10 microgrammi/mc;

_____________________________________________________________________________________ LVT E SPC