Creation 70 Connect es un pavimento sintético, decorativo, flexible, antiestático, del grupo de abrasión T disponible en azulejos. Consiste en una capa de desgaste transparente de 0,70 mm de espesor, una película de diseño, una capa calendarizada y una subcapa compacta de PVC reforzada con fibras. El espesor total es de 5 mm.

Se benefician de un tratamiento superficial PUR+ Matt, lo que facilita el mantenimiento y elimina la necesidad de pulir las primeras superficies.

Creation 70 Conecta un revestimiento de suelo con enclavamiento, resistente al uso (uso comercial/ industrial) de 34/ 43 según EN-ISO 10874 y tiene clase Bfl-s1 para la emisión de humo según EN 13501-1.

Creation 70 Connectis compatible con tráfico ocasional (1 vez por día) de transpaleta manual con un peso total cargado de hasta 250 kg.

Creation 70 Connect está hecho con plastificantes libres de ftalatos, excepto contenido reciclado. Es 100% reciclable y está hecho con un 55% de contenido reciclado. Es compatible con REACH. La tasa de emisión de compuestos orgánicos es < 10µg/m3 (TVOC <28 días - ISO 16000-6).