DESCRIPTIF NEUTRE POUR CAHIERS DES CHARGES SOL SPORTIF TARAFLEX MULTISPORT

REMARQUE PRÉLIMINAIRE

Le sol sportif doit répondre, le cas échéant, à la norme NBN EN 14904 et à toutes les normes secondaires qui s'y rapportent. Il revient à l'entrepreneur de soumettre un certificat qui atteste que les produits et le système proposés satisfont effectivement à ces normes.

GARANTIES

Une garantie de 10 ans relative à la qualité du produit sur le plan de sa résistance à l'usure, de sa facilité d'entretien et de la durabilité des coloris est offerte pour garantir la qualité et la stabilité des performances sportives du produit livré.

Sol sportif polyvalent en vinyle à élasticité ponctuelle ; épaisseur de 6,0 mm avec structure cellulaire close ; conforme à la Norme NBN EN 14904

Livraison et pose d'un sol sportif en vinyle à élasticité ponctuelle, se composant d'une couche de mousse absorbant les chocs et de plusieurs couches dynamiques pour une épaisseur totale de maximum 6,0 mm, sur une largeur maximale de 1,5 m. La couche de PVC calandrée est armée d’une toile de fibres de verre tissées. Il en résulte une surface résistante, une robustesse accrue et une meilleure absorption des chocs, tandis que la durabilité globale de la surface dans son entier s'en trouve améliorée. La couche de mousse sur la face inférieure se compose d'une structure à cellules closes très régulières. Cette mousse de haute technologie sert d'une part à réduire les risques de blessures par une meilleure absorption des chocs et d'autre part à assurer un meilleur confort aux utilisateurs lors d'une chute. Cette couche contribue au rendement vertical de l'ensemble du complexe et améliore considérablement l'insonorisation de la salle.

Ce sol sportif a bénéficié en usine d'un traitement de surface novateur et ‘intelligent’ par réticulation photographique qui adapte le coefficient de glisse du sol sportif aux actions et mouvements des joueurs et élimine les risques de brûlure par friction. Le traitement de surface a pour effet de simplifier l'entretien et de rendre superflu le renouvellement de la couche supérieure et du traitement de surface pendant toute la durée de vie du produit.

Ce sol sportif contient au minimum 30 % de matières premières recyclées. Il ne contient ni métaux lourds, ni solvants, ni formaldéhyde et n'est donc pas soumis aux restrictions REACH. Le sol sportif se caractérise par de faibles valeurs d'émissions COV (Composés Organiques Volatils), inférieures à 100µg/m3 après 28 jours. Il satisfait de ce fait aux normes régies par ISO 16000, tant après trois jours qu’après 28 jours. Le revêtement a bénéficié pendant la fabrication d'un traitement antifongique et bactériostatique sur l'ensemble de son épaisseur.

Ce revêtement de sol répond aux exigences de la nouvelle norme européenne NBN EN 14904 avec notamment une absorption des chocs de minimum 25 % et maximum 35 %, ce qui lui vaut de figurer dans la classe P1.

Ce sol sportif est disponible en minimum 8 teintes unies et deux motifs bois.

La résistance au feu selon la norme européenne EN 13501-1 est de Cfls1.

L’installateur est tenu de suivre à la lettre les instructions de pose du fabricant.

Le soumissionnaire soumettra un échantillon de chaque produit du système proposé.

Le fabricant dispose, outre de la certification ISO 9001, également d'un certificat ISO 14001.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Description du produit

Traitement de surface	Réticulé aux UV, surface évitant les brûlures par friction

Complexe de surface	Surface multicouche renforcée par deux toiles de fibre de verre tissée

Couche de mousse	Mouse de cellules verticales closes

Epaisseur 		EN 428	mm	6,0

Poids 		EN 430	kg/m²	3,7

Longueur 		EN 426	lm	20,5

Largeur 		EN 426	lm	1,5

Caractéristiques sportives

Absorption des chocs 		EN 14808	> 25 % 	≥ 25 % (Classe P1)

Déformation verticale 		EN 14809       	≤ 3,5mm		≤ 3,5

Coefficient de glisse		EN 13036-4	80 à 100	80-110

Rebond de balle		EN 12235	≥ 90 %	≥ 90 %

Caractéristiques techniques

Résistance à l’usure 	EN ISO 5470-1 	≤ 1.000 mg		≤ 350

Résistance aux impacts	EN 1517	 	≥ 8 N/m	≥ 8

Résistance à l’écrasement 	EN 1516	≤ 0,5 mm	≤ 0,5

Classifications

Résistance au feu 	EN 13501-1	-		Cfls1

Traitement de surface	Prévient dans 99,9 % des cas la prolifération bactérienne

Certificat FIBA	Niveaux 2 et 3

Certificat FIVB	Oui

Certificat IHF	Oui

Certificat BWF	Oui

Certificat ITTF	Oui

Certificat IFF	Oui

Agrément FIFA	Oui

PROCEDURE DE POSE

Le revêtement de sol sportif sera posé selon les prescriptions du schéma décoratif retenu par le maître d'ouvrage ou l'architecte. Il faut veiller à ce qu’en toutes circonstances, la température ambiante soit d'au moins 15° C, tant dans le local de stockage que dans les locaux où le revêtement de sol sera posé. Tous les matériaux ainsi que le support sur lequel le revêtement sera posé doivent atteindre cette température minimale. Le sol sportif en PVC sera collé au moyen d'une colle acrylique en dispersion sur l'intégralité de la surface. La colle doit être étalée de manière uniforme selon les prescriptions du fabricant. Si l'on souhaite poser un sol sportif doté d'une face inférieure textile sur un support problématique (humidité résiduelle excessive), il faudra utiliser la colle recommandée, étant donné qu'elle constitue un composant essentiel du produit.

Le sol sportif est ensuite passé au rouleau. On s'efforcera, dans la mesure du possible, de poser les lés parallèlement à l'incidence de la lumière.

Il y a lieu d'éviter les joints transversaux, sauf lorsque les lés ont plus de 26,5 m. Les chutes de revêtement ne peuvent pas être utilisées. La pose du revêtement de sol doit être confiée à un personnel qualifié et expérimenté (règles de l'art) dans la pose de ce genre de produits. Les directives du fabricant doivent être suivies scrupuleusement. Les lés en PVC doivent être soudés à chaud les uns aux autres en utilisant le fil de soudure du fabricant selon ses instructions. La soudure de joints doit être effectuée par un spécialiste agréé par l'usine. Il utilisera uniquement une soudeuse automatique pour garantir la régularité et la robustesse du joint. Cette méthode de pose est la seule qui soit reconnue par la garantie du revêtement de sol.

Le revêtement de sol est posé conformément à la Note d’Information Technique 241 du CSTC.

Pose en plusieurs zones de couleur

Le soumissionnaire doit éventuellement prévoir diverses zones de pose dans une autre couleur, si cela a été demandé par le maître d'ouvrage. Ce travail d'incrustation se situe au niveau de certaines zones spécifiques de terrains de sport (zone du panier en basket-ball).

MARQUAGE DES TERRAINS DE SPORT

Le marquage des terrains de sport doit être effectué avec une peinture polyuréthane à base aqueuse en se conformant aux informations les plus récentes des fédérations nationales et/ou de la réglementation de la NOC*NSF. La largeur des marquages est standardisée en fonction du sport concerné (4 ou 5 cm).

Les couleurs des marquages doivent être définies en concertation avec le client. Voici les couleurs disponibles :

- Football en salle/hand-ball/korfbal : noir

- Tennis : blanc

- Volley-ball : jaune

- Basket-ball : rouge

- Badminton : bleu

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Peinture polyuréthane pour le marquage de terrains de sport

Type de résine de la peinture	Emulsion de polyuréthane

Type de résine du durcisseur	Polyisocyanate aromatique

Densité de la peinture	NFT 30020	A 20°C	1,15 à 1,30

Densité du durcisseur	NFT 30020	A 20°C	1,06 à 1,07

Viscosité de la peinture	Brookfield T7-V100	CPS		8.000 à 12.000

Viscosité du durcisseur	Brookfield T3	CPS		160 à 200

Portion solide de la peinture				45 % à 50 %

Portion solide du durcisseur				70 %

Résistance à l'abrasion	Taber	mg		30 à 50

Résistance aux chocs	NFT 30039	cm / gr	35 / 400

Résistance chimique	NFT 30053			Très bonne

Repos après mélange	20 min

Délai d'application	Maximum 4 heures

Application	Pinceau ou rouleau en deux couches. La deuxième couche peut

être appliquée dès que la première est terminée

Protégé de la poussière	30 minutes

Durée de séchage avant utilisation	72 heures

Elimination des taches	A l'acétone

Température	Minimum 15° C

Teintes	Blanc, rouge, bleu, jaune, noir

FINITION

Moulures de sol en acier inoxydable

Pose de moulures de sol à l'endroit où des revêtements de sol de nature différente se rencontrent. Cette finition permet de lisser une éventuelle dénivellation avec le nouveau revêtement de sol, ce qui facilite le déplacement de matériels de toute nature.

Profilé en acier inoxydable courbé, fixé avec des vis graissées en acier inoxydable. Largeur 50 mm, épaisseur 3 mm.