Mipolam EL7

MIPOLAM EL7 é um revestimento vinílico homogéneo, flexível e dissipativo, disponível em placas e ladrilhos.

O material homogéneo de 2 mm é calandrado e prensado. Possui propriedades anti-estáticas permanentes (< 100 V). Actua como um dissipador contínuo 10^6 < Rt < 10^8 (EN 1081).

Este revestimento de pavimento é tratado com Evercare®: as mais recentes melhorias no tratamento de superfícies de poliuretano obtidas por reticulação a laser UV. O Evercare® evita as manchas provocadas por produtos químicos utilizados nos cuidados de saúde, como a betadina, a eosina ou o gel antibacteriano para as mãos, e aumenta a durabilidade do pavimento.

Este tratamento tem excelentes características de manutenção; não necessita de cera para toda a vida!

De acordo com a norma ISO 21702, o Mipolam EL7 tem atividade antiviral contra os Coronavírus Humanos: reduz o número de vírus em 99,7% após 2h00.

De acordo com a norma ISO 22196, o Mipolam EL7 tem uma atividade antibacteriana contra E. coli, S. aureus e MRSA de 99% após 24h00.

O MIPOLAM EL7 actua como um dissipador contínuo 10⁶ ≤ Rt ≤ 10⁸. Possui propriedades antiestáticas permanentes (< 100 V). O produto tem de ser ligado à terra com uma tira de cobre ESD (cf. acabamentos) para cumprir o seu desempenho total.

É 100% isento de ftalatos.

O produto não é reativo à indentação residual com um valor ≤ 0,02 mm (EN ISO 24343-1).

O pavimento está em conformidade com a norma EN ISO 10581 e oferece um teor de ligante do tipo II, é adequado para áreas de tráfego intenso e tem uma resistência ao fogo de Bfl-s1.

O produto não é emissivo de compostos orgânicos voláteis com <10 µg/m3 (TVOC após 28 dias ISO 16000-6).