Tarasafe Plus

TARASAFE PLUS es un revestimiento de suelo vinílico de seguridad antideslizante, con una capa de desgaste de PVC y partículas de cristal mineral profundamente incrustadas (patentado). Tiene un espesor de 2,5 mm para una mayor durabilidad.

Está reforzado por una rejilla de fibra de vidrio y disponible en formato de plancha.

Es una solución ideal para aplicaciones de tráfico intenso en las que se requiere resistencia al deslizamiento, durabilidad, higiene y fácil mantenimiento.

.

TARASAFE PLUS incorpora un soporte textil para una mejor adherencia en zonas húmedas. Ayuda a reducir la telegrafía.

Es adecuado para la mayoría de las áreas comerciales y de contract.

Es respetuoso con el medio ambiente, 100% reciclable, certificado Floorscore® y no contiene metales pesados ni CMR 1 y 2. Además, cumple al 100% la normativa REACH.

La tasa de emisión de compuestos orgánicos volátiles del producto es < 100 μg/m3 (TVOC después de 28 días - ISO 16000 -6).

Según la norma ISO 22196, tiene una actividad antibacteriana contra MRSA del 99% después de 24h00.