ATTRACTION® es una baldosa semiflexible construida por compactación, a alta temperatura y más de 3000 T, de un soporte reciclado de 4 mm y una capa de desgaste de vinilo puro de 1 mm.

Esta capa de desgaste incorpora virutas coloreadas prensadas muy densamente, con un acabado mate y sin capa de desgaste transparente.

El producto consta de un soporte compacto prensado y reforzado con dos rejillas de fibra de vidrio.

ATTRACTION® tiene una junta de cola de milano única que permite una rápida instalación y sustitución de la capa suelta.

ATTRACTION® está tratado con Protecsol®2, un tratamiento superficial obtenido por reticulación láser UV. Este Protecsol®2 garantiza un fácil mantenimiento y elimina permanentemente la necesidad de emulsión acrílica (metalización). Evita que se manchen los productos químicos utilizados en la asistencia sanitaria, como el alcohol yodado, el Betadine, la eosina y el gel de manos antibacteriano.

Tiene una clasificación al fuego Bfl-s1 según la norma EN 13501-1.

La tasa de emisión de compuestos orgánicos volátiles del producto es <10µg/m3 (TVOC después de 28 días - ISO 16000-6).

Está fabricado con un 100% de materiales reciclados controlados.

No contiene metales pesados ni CMR 1&2 y cumplen al 100% con REACH.

Es 100% reciclable y está fabricado con hasta un 80% de contenido reciclado.

Según la norma ISO 21702, ATTRACTION® tiene actividad antivírica contra los Coronavirus Humanos: reduce el número de virus en un 99,7% después de 2h00.