GTI EL5 CONNECT

GTI EL5 CONNECT es una loseta de vinilo multicapa de 6 mm de espesor, reforzada con 2 rejillas de fibra de vidrio.

Las baldosas GTI EL5 CONNECT pueden instalarse mediante un sistema de enclavamiento con cola de milano.

La capa de desgaste de GTI EL5 CONNECT es vinilo homogéneo de 2 mm fabricado con proceso continuo de alta presión, grupo de abrasión P.

Cumple con la norma EN 649 y ofrece una excelente resistencia al tráfico.

Este revestimiento de suelo está tratado con la tecnología Evercare™: las últimas mejoras en el tratamiento de superficies de poliuretano obtenidas mediante reticulación por láser UV. Evercare™ ofrece un fácil mantenimiento y resistencia contra las manchas de productos químicos utilizados en sanidad como betadine, eosina o gel de manos antibacteriano; y protocolos de descontaminación.

Este tratamiento tiene excelentes características de mantenimiento; ¡no requiere cera de por vida!

Los gránulos encapsulados de carbono en todo su espesor y el soporte conductor y el tratamiento conductor de la superficie garantizan unas propiedades conductoras óptimas y constantes durante toda su vida útil.

- 5x104 ≤ Rt ≤ 106 según EN 1081

- Rt ≤ 108 según la norma CEI 61340-4-1

Tiene propiedades antiestáticas permanentes.

- < 2000V según EN 1815

- < 100V según CEI 61340-4-5

El producto es no emisivo de compuestos orgánicos volátiles con <10 µg/m3 (TVOC después de 28 días ISO 16000-6).

Acabados complementarios: GTI EL5 CONNECT ACCESS (rampa de acceso), GTI EL5 CONNECT CORNER (acabados de esquina).