GTI EL5 CLEANTECH es una baldosa de vinilo multicapa looselay, de 6 mm de espesor, reforzada con 2 rejillas de fibra de vidrio.

Las losetas GTI EL5 CLEANTECH están disponibles en formato cuadrado con juntas soldadas para entornos limpios y requisitos de sistemas estancos.

La capa de desgaste de GTI EL5 CLEANTECH es vinilo homogéneo de 2 mm fabricado con proceso continuo de alta presión, grupo de abrasión P.

Cumple la norma EN 649 y ofrece una extraordinaria resistencia al tráfico.

Este revestimiento de suelo está tratado con la tecnología Evercare™: las últimas mejoras en el tratamiento de superficies de poliuretano obtenidas mediante reticulación por láser UV. Evercare™ ofrece un fácil mantenimiento y evita las manchas de productos químicos utilizados en la industria y la sanidad, como betadine, eosina, gel de manos antibacteriano y también bio-

procedimientos de descontaminación. Este tratamiento tiene excelentes características de mantenimiento; ¡no necesita cera de por vida!

Los gránulos de carbono encapsulados en todo su espesor y el soporte conductor y el tratamiento conductor de la superficie garantizan unas propiedades conductoras óptimas y constantes durante toda su vida útil. GTI EL5 CLEANTECH actúa como conductor continuo: 5 x 104 ≤ Rt ≤ 106 (EN1081 - IEC61340-4-1≤108).

Tiene propiedades antiestáticas permanentes: <2000V (EN1815), <100 V (IEC61340-4-5).

El producto no es emisivo de compuestos orgánicos volátiles con <10 μg/m3 (TVOC después de 28 días ISO 16000-6).

Acabados complementarios :

GTI EL5 ACCESS (rampa de acceso), GTI EL5 CORNER (acabados de esquina), GTI EL5

CONTROL (COVING / COVING CORNER IN y COVING CORNER OUT) y varillas de soldadura conductoras (GTI EL5 CONTROL WELDING RODS).