# El revestimiento seleccionado es MURAL ULTRA DESIGN, un revestimiento mural de PVC flexible y heterogéneo con un grosor total de 1,5 mm en un rollo de 2 m de ancho.

# Se compone de una capa superficial impresa de 0,10 mm y una capa de resistencia de 1,4 mm de color sólido para garantizar la perfecta reproducción de las soldaduras. Esta capa de resistencia confiere al revestimiento MURAL ULTRA DESIGN una buena resistencia al impacto según la norma EN 259, garantizando la protección de la pared.

# El revestimiento se puede termosoldar con los revestimientos de suelo Gerflor para asegurar un sellado perfecto y garantizar la higiene.

# Tiene una clasificación de reacción al fuego de Bs2-d0 según la norma EN13501.

# Tiene una excelente resistencia a los productos químicos según EN 423 y a los productos descontaminantes gracias al tratamiento de superficie Protecsol® (ISO clase 3).

# Según la norma ISO22196, MURAL ULTRA DESIGN tiene una actividad antibacteriana del 99% frente a E. coli, S. aureus y MRSA después de 24 horas.

# No contiene compuestos CMR 1 y 2 y cumple al 100% la normativa Reach.

# Las emisiones atmosféricas de COVT a los 28 días (NF EN 16000-6) de este revestimiento se clasificarán A+ (la mejor clase) en el marco del etiquetado sanitario francés.

# MURAL ULTRA DESIGN contiene hasta un 30% de material reciclado y es 100% reciclable. Los recortes de instalación pueden recogerse y reciclarse a través del programa Gerflor Seconde Vie.