TARALAY INITIAL COMPACT es un revestimiento de suelo vinílico multicapa, disponible en planchas de 2 m de ancho, con un índice de desgaste del grupo T.

El producto consta de un soporte compactado reforzado con fibra de vidrio y un diseño impreso protegido por una capa de desgaste transparente (0,70 mm de grosor). Ofrece un aislamiento acústico de 6 dB y una resistencia a la indentación de 0,03 mm.

Está tratada con Protecsol®, un tratamiento de superficie curado con UV, que facilita el mantenimiento y elimina permanentemente la necesidad de emulsión acrílica (metalización).

Estos productos no contienen metales pesados ni CMR 1 y 2 y cumplen al 100% la normativa REACH. La tasa de emisión de compuestos orgánicos volátiles de los productos es < 10 µg/m3 (TVOC después de 28 días - ISO 16000-6). Es 100% reciclable.