TARALAY INITIAL COMFORT es un revestimiento de suelo vinílico acústico multicapa, disponible en planchas de 2 m de ancho, con un índice de desgaste del grupo T.

El producto consta de un soporte de espuma reforzado con fibra de vidrio y un diseño impreso protegido por una capa de desgaste transparente (0,65 mm de grosor). Ofrece un aislamiento acústico de 19 dB y una resistencia a la indentación de 0,10 mm.

Está tratada con Protecsol®, un tratamiento de superficie curado con UV, que facilita el mantenimiento y elimina permanentemente la necesidad de emulsión acrílica (metalización).

No contiene metales pesados ni CMR 1 y 2 y cumple al 100% la normativa REACH. La tasa de emisión de compuestos orgánicos volátiles del producto es < 10 µg/m3 (TVOC después de 28 días - ISO 16000-6). Es 100% reciclable.