DECOWOOD

# DECOWOOD

Paneles decorativos efecto madera

Descripción: panel decorativo de protección efecto madera (Decowood fabricado por Gerflor). Resistente a los golpes y arañazos de PVC rígido efecto madera Bs2d0 ignífugo. Tiene una longitud de 3 m, una anchura de 1,30 m y un grosor de 2 mm.

En su fabricación no se utilizan metales pesados ni ninguna sustancia potencialmente sujeta a alguna restricción REACH. Se utiliza el proceso de estabilización térmica calcio-zinc. El nivel de emisión de sustancias volátiles en el aire interior se ha comprobado conforme a la norma ISO 16000 y es inferior a 15μg/m3.El 100% del producto es reciclable.

Color: seleccionado por los arquitectos a partir de la gama estándar del fabricante.

Secuencia de instalación: pegar según las instrucciones del fabricante.