PERFORMER 2

PERFORMER 2

Protección de pared y pasamanos

Descripción: pasamanos y barandilla de protección de pared (Performer 2 fabricado por Gerflor) compuesto por un perfil de PVC liso de 3 mm de grosor con una profundidad de 140 mm que alcanza la clasificación al fuego Bs2d0 y color sólido. El sistema combina una parte superior tubular completamente lisa y una barra inferior de protección de pared con ranuras decorativas. Se especifica una película protectora para minimizar la limpieza antes de la aceptación. El perfil de PVC se fija a presión a una sección continua de aluminio y el acabado se realiza mediante accesorios de acabado de PVC liso con ranuras decorativas (retornos de pared, ángulos exteriores de 90°). La unidad se monta en el separador con una abrazadera de aluminio ajustable en profundidad. El saliente total es ajustable, mínimo 105 mm. Las uniones entre los perfiles y los accesorios están provistas de juntas bactericidas.

En su fabricación no se utilizan metales pesados ni ninguna sustancia potencialmente sujeta a alguna restricción REACH. Se utiliza el proceso de estabilización térmica calcio-zinc.  El nivel de emisión de sustancias volátiles en el aire interior se ha comprobado según la norma ISO 16000 y es muy bajo (A+) según la normativa francesa (Decreto de 23 de marzo de 2011 nr 2011-321 y Orden de 19 de abril de 2011). El 100% del producto es reciclable.

Color: seleccionado por los arquitectos a partir de la gama estándar del fabricante.

Secuencia de instalación : borde superior de la sección 0,90 m máx. por encima del nivel del suelo. Fijación ajustable sobre distanciadores de composite a colocar a 1,20 m entre centros (0,80 m entre centros en pasillos de tráfico intenso y en tabiques ligeros como los de cartón yeso). Fijación de retorno a la pared con remaches.