ATTRACTION® é uma telha semi-flexível construída por compactação, a alta temperatura e acima de 3000 T, de um suporte reciclado de 4 mm e uma camada de desgaste de vinil puro de 1 mm.

Esta camada de desgaste incorpora aparas coloridas densamente prensadas, com um acabamento mate e sem camada de desgaste transparente.El producto consta de un soporte compacto prensado y reforzado con dos rejillas de fibra de vidrio.

ATTRACTION® tem uma junta em cauda de andorinha única que permite uma rápida instalação e substituição da camada solta.

ATTRACTION® é tratado com Protecsol®2, um tratamento de superfície obtido por reticulação a laser UV. Este Protecsol®2 garante uma manutenção fácil e elimina permanentemente a necessidade de emulsão acrílica (metalização). Evita a coloração dos produtos químicos utilizados nos cuidados de saúde, como o álcool-iodo, o Betadine, a eosina e o gel antibacteriano para as mãos.

Tem uma classificação de incêndio Bfl-s1 de acordo com a norma EN 13501-1.

A taxa de emissão de compostos orgânicos voláteis do produto é  <10µg/m3 (TVOC após 28 dias - ISO 16000-6).

É fabricado a partir de materiais reciclados 100% controlados.

Não contém metais pesados ou CMR 1&2 e está 100% em conformidade com o REACH.

É 100% reciclável e fabricado com até 80% de conteúdo reciclado.

Segundo a norma ISO 21702, ATTRACTION® possui uma atividade antiviral contra os Coronavírus Humanos: reduz o número de vírus em 99,7% após 2h00.