# MURAL REVELA es un revestimiento mural de vinilo rígido con un grosor de 5 mm para una mayor durabilidad. Está disponible en 2 formatos de 65 x 37,5cm para baldosas o 2,6 m x 90cm para panel.

# Está pensado para uso en interiores.

# Su concepción no porosa, su sistema de ensamblaje machihembrado combinado con una instalación encolada confieren a MURAL REVELA una resistencia al agua que permite una instalación en zonas húmedas, incluidas las duchas.

# Gracias a su concepción robusta y al grosor total del producto, MURAL REVELA es una solución ideal para la renovación sobre baldosas cerámicas.

# Tiene una clasificación de reacción al fuego D-s3,d0 según la norma EN13501.

# Tiene una excelente resistencia química según la norma EN 423.

# Estará libre de CMR 1 y 2 y cumplirá al 100% la normativa Reach.

# Las emisiones atmosféricas de COVT a 28 días (NF EN 16000-6) se clasificarán como A+ (mejor clase) en el etiquetado sanitario francés.

# MURAL REVELA contiene hasta un 30% de material reciclado y es 100% reciclable. Se puede recoger y reciclar a través del programa Gerflor Second Life.